Нержамет-аэрозоль

аэрозольная краска металлизированная.

- простота и удобство нанесения

- повышенная адгезия к металлам

- усиленные антикоррозионные свойства

- быстросохнущая

Нержамет-аэрозоль металлизированная — антикоррозионная аэрозольная краска (в баллончиках) для окраски металлических поверхностей.

Высококачественная быстросохнущая эмаль, отколерованная под цвет различных цветных металлов.

Предназначена для защитно-декоративной окраски металлических, деревянных, пластиковых, гипсовых и керамических поверхностей. Имеет яркий и насыщенный металлический блеск. Легко наносится на труднодоступные места, имеет хорошую укрывистость и атмосферостойкость.

Применяется для наружных и внутренних работ.

Способ применения

Перед использованием аэрозольный баллончик энергично встряхнуть в течение 2-3-х минут.

Аэрозольная краска наносится на чистую, сухую, предварительно загрунтованную и отшлифованную поверхность. Замасленные поверхности обезжирить спецобезжиривателем ОМ-01С.

Допускается грунтование самой эмалью. Также допускается нанесение на старые лакокрасочные покрытия (глянцевые покрытия необходимо заматировать наждачной бумагой).

Краска под металл наносится с расстояния 25-30см в 2-3 слоя с промежуточной сушкой 10-15 минут при температуре +20°С. Время сушки ”на отлип” при температуре +20°С не менее 40 минут. Время полного высыхания +20°С не менее 5 часов.

Для достижения наилучших результатов аэрозольную эмаль следует наносить при температуре окружающей среды не ниже +10°С.

Во избежание попадания следов аэрозоля необходимо защищать поверхности, не подвергающиеся окраске.

Внимание! По окончании работы во избежание засорения головки распылителя рекомендуется перевернуть аэрозольный баллон вверх дном и распылять до тех пор, пока не перестанет поступать эмаль.

Состав

Состав аэрозольной эмали: модифицированная алкидная смола, пигменты, функциональные добавки, ксилол, метилацетат, бутанол, пропан, бутан, диметиловый эфир.

Цвет:  медь, золото, бронза, хром, серый алюминий.

Меры предосторожности

Огнеопасно! Содержимое под давлением! Беречь от попадания прямых солнечных лучей и нагревания выше 50°С. Не вскрывать и не сжигать после использования! Не распылять вблизи источников огня и раскалённых предметов! Не курить во время пользования! Беречь от детей! Не вдыхать испарения и брызги, избегать попадания на открытую кожу и в глаза!

Хранение

Хранить и использовать в хорошо проветриваемом месте, применять средства защиты кожи и органов дыхания. Избегать воздействия статического электричества. Использованный баллон утилизировать как бытовой отход.

Срок годности — 5 лет со дня изготовления.

Тара

1 баллончик — 520 мл.

Внимание! Этикетка оснащена защитными элементами от подделок.

Технические данные

| Основа материала | алкидная смола |
| --- | --- |
| ТУ | 2388-028-18738966-11 |