Грункор Fe3О4

антикоррозионный грунт по металлу (с фосфатом цинка и железной слюдкой)

- превосходные антикоррозионные свойства

- прекрасная адгезия к металлу

- надежная межоперационная защита металлических изделий

- с фосфатными ингибиторами коррозии

- с железной слюдкой

- создает барьерный эффект

- термостойкость материала до 80°С

- возможность толстослойного нанесения до 80 мкм

Грункор Fe3O4 — антикоррозионный грунт для черных металлов

Представляет собой суспензию пигментов, наполнителей и антикоррозионных добавок в растворе модифицированной алкидной смолы в смеси органических растворителей.

Применяется для антикоррозионной защиты черных металлов. Содержит в своем составе фосфатные ингибиторы коррозии и железооксидную слюдку, которые создают барьерный эффект защиты металла от воздействия коррозионно-активных сред в течение всего периода службы, что позволяет увеличить эксплуатацию лакокрасочного покрытия на длительный срок.

Цвет

Базовые цвета: Серый.

Другие цвета: на заказ по договоренности.

Способ применения

Грункор рекомендуется применять в комплексной системе лакокрасочных покрытий с материалами на алкидной основе такими как:

- Ферролекс-50s – полуглянцевая финишная эмаль.

- Ферролекс-80s – глянцевая финишная эмаль.

Грункор Fe3O4 перед нанесением перемешать, наносить на сухую, очищенную от грязи, масел и рыхлой ржавчины поверхность распылителем, кистью или валиком в один-два слоя.

Для более надежной и длительной защиты окрашиваемого изделия, рекомендуется механическая или абразивоструйная подготовка металла до степени St3/Sa2.

При необходимости грунт до рабочей вязкости разбавить Р-универсалом, сольвентом, ксилолом.

- Температурный режим нанесения от: 0 до +50 ºС.

- Время высыхания до степени 3 при температуре +20°С - 2 часа, нанесение финишного слоя эмали проводить не ранее, чем через 6-8 часов.

- Для увеличения общей толщины лакокрасочного покрытия допускается нанесение грунтовки в 2 слоя с промежуточной сушкой 3-4 часа.

- Максимальная толщина единовременного нанесения составляет 60-80 мкм сухой пленки.

- Эксплуатация антикоррозионной грунтовки Грункор Fe3O4, как самостоятельного покрытия возможна не ранее, чем через 24 часа после нанесения.

Расход

Расход грунта 150-180г/м², при толщине одного слоя 60-80 мкм.

Меры предосторожности

При проведении внутренних работ, а также после их окончания тщательно проветрить помещение. Использовать индивидуальные средства защиты.

Хранение

Не нагревать! Беречь от огня! Состав хранить в прочно закрытой таре, предохраняя от действия тепла и прямых солнечных лучей.

Гарантийный срок хранения в заводской упаковке – 12 месяцев со дня изготовления.

Тара

Тара 20кг. Внимание! Этикетка оснащена защитными элементами от подделок.

Технические данные

| Состав | суспензия пигментов и наполнителей в растворе алкидных смол и модификаторов |
| --- | --- |
| Массовая доля нелетучих веществ, % | 65-70 |
| Условная вязкость по вискозиметру В3-246 (сопло 4 мм) при температуре (20±0,5°С), сек | 40-80 |
| Время высыхания до степени 3 при t (20,0±0,5)°С, ч, не более | 2 |
| Прочность пленки при ударе, см, не менее | 40 |
| Прочность пленки при изгибе, мм, не более | 2 |
| Степень перетира, мкм, не более | 60 |