Комплексная система покрытия для черных металлов

ГРУНКОР Fe3О4 + ФЕРРОЛЕКС-50s/80s

• УФ-стойкость

• атмосферостойкость

• выбор степени глянца

• отличная укрывистость

• термостойкость до 80°С

• барьерный эффект защиты

• прекрасная адгезия к металлу

• экономическая целесообразность

• превосходные декоративные качества

• превосходные антикоррозионные свойства

• суммарная толщина нанесения до 140 мкм

Алкидно-уретановая антикоррозионная система защиты от коррозии металлических конструкций, эксплуатируемых в атмосферных условиях, в том числе с высокой коррозионной активностью. Используемые в них материалы обладают повышенными эксплуатационными и технологическими характеристиками, что достигается благодаря наличию в их составе:

- фосфат цинка, который выполняет роль ингибитора, замедляющего скорость коррозии.

- железная слюдка, создающая барьерную защиту препятствуя проникновению влаги и агрессивных сред к металлической поверхности.

- высокоэффективные УФ-стойкие наполнители, позволяющие покрытию на длительное время сохранять заданные декоративные свойства.

Срок службы системы покрытия Грункор Fe3O4 + Ферролекс-50s/80s при эксплуатации в условиях открытой промышленной атмосферы умеренного климата составляет 8 лет (заключение ООО НПО «Лакокраспокрытие», испытания по ГОСТ 9.401, метод 5).

Комплексная система применяется для антикоррозионной защиты черных металлов, эксплуатируемых в умеренном и холодном климате. Система покрытий обеспечивает:

- высокую стойкость к промышленной агрессивной среде.

- высокую стойкость к воздействиям открытой атмосферы.

- долговечную и надежную защиту.

Область применения

- строительные металлоконструкции

- трубы и трубопроводы

- внешние поверхности емкостей для хранения жидкостей

- гаражи, заборы, металлоизделия

- детали машин и механизмов, оборудования

- железобетонные конструкции и крыши

Подходит для окраски металлических конструкций со сложным профилем, в том числе крупногабаритных металлоконструкций и металлоизделий.

Комплексная система покрытий носит последовательный характер нанесения с соблюдением технологических инструкций:

Способ применения грунта

Грункор Fe3O4 перед нанесением перемешать, наносить на сухую, очищенную от грязи, масел и рыхлой ржавчины поверхность распылителем, кистью или валиком в один или два слоя, в зависимости от Технического задания.

Для более надежной и длительной защиты окрашиваемого изделия, рекомендуется механическая или абразивоструйная подготовка металла до степени St3/Sa2.

Обезжиривание металлической поверхности производить обезжиривающим составом ОМ-01С. Во избежание появления коррозии перерыв между подготовкой поверхности и началом окрасочных работ составляет не более 6 часов.

При необходимости грунт до рабочей вязкости разбавить Р-универсалом, сольвентом, ксилолом.

- Температурный режим нанесения грунтовки от: 0 до +50 ºС.

- Время высыхания до степени 3 при температуре +20°С - 2 часа, сушка между слоями не менее 3-4 ч.

- Рекомендуемая толщина единовременного нанесения составляет 60-80 мкм сухой пленки.

Нанесение финишного слоя эмали проводить не ранее, чем через 6-8 часов.

Способ применения эмали

Перед нанесением эмали ФЕРРОЛЕКС-50s/80s необходимо тщательно перемешать и наносить на предварительно загрунтованную, сухую, очищенную от грязи поверхность распылителем, кистью или валиком в один-два слоя, в зависимости от Технического задания.

При необходимости эмаль до рабочей вязкости разбавить растворителем Уайт-Спирит не более 15%.

- Температурный режим нанесения эмали от: 0 до +35 ºС.

- Высыхание до степени 3 при температуре 20 ºС за 6-8 часов, сушка между слоями не менее 12 ч.

- Рекомендуемая толщина единовременного нанесения не более 40мкм сухого покрытия.

Транспортировка и монтаж окрашенных изделий допускается не ранее чем спустя 24ч после нанесения финишного слоя, ввод в эксплуатацию – через 48ч (при +20°С и относительной влажности не более 55%).

Окончательное формирование комплексного покрытия при общей толщине не более 100мкм происходит в течении 5-7 суток при +20°С и относительной влажности не более 55%. При более низких температурах, а также в условиях повышенной влажности срок может увеличится.

Расход:

Расход грунта Грункор Fe3О4: 150-180 г/м², при толщине одного слоя 60-80 мкм.

Расход эмали Ферролекс-50s/80s: 130-170 г/м², при толщине пленки 30-40 мкм.

### Цвет:

### Базовые цвета для грунта: серый.

Базовые цвета эмалей: белый; черный; серый. Возможно изготовление в других цветах на заказ по договоренности от 200кг.

Меры предосторожности:

При проведении внутренних работ, а также после их окончания тщательно проветрить помещение. Использовать индивидуальные средства защиты.

Хранение:

Не нагревать! Беречь от огня! Составы хранить в прочно закрытой таре, предохраняя от действия тепла и прямых солнечных лучей при температуре от - 30°С до +30°С.

Гарантийный срок хранения в заводской упаковке - 12 месяцев со дня изготовления.

Ссылки на протоколы лабораторных испытаний:

- Протокол лабораторных испытаний ООО НПО «Лакокраспокрытие», стр. 1

- Протокол лабораторных испытаний ООО НПО «Лакокраспокрытие», стр. 2

- Протокол лабораторных испытаний ООО НПО «Лакокраспокрытие», стр. 3

- Протокол лабораторных испытаний ООО НПО «Лакокраспокрытие», стр. 4