ПВА-Универсальный

поливинилацетатный строительный клей на водной основе.

- простота и удобство нанесения

- универсальность применения

- экологичность и пожаробезопасность

ПВА-Универсальный — поливинилацетатный строительный клей, плиточный клей на водной основе.

Клеящий состав представляет собой водорастворимый дисперсионный клей на основе финского сырья. Применяется для прочного склеивания бумаги, картона, фанеры и древесины, стекла, фарфора, тканей.

Клей ПВА-Универсальный используется для склеивания мебели, приклеивания обоев, облицовочной плитки, плёночных материалов на бумажной или тканевой подоснове и других декоративных отделочных материалов и облицовочных изделий при внутренней отделке жилых, общественных и производственных помещений.

Плиточный клей обладает высокой клеющей способностью, стабильный при старении.

Без запаха, экологически чистый, пожаробезопасный.

Способ применения

Склеиваемые поверхности должны быть очищены от пыли и грязи, при необходимости обезжирены. Пористые поверхности необходимо предварительно загрунтовать акриловой грунтовкой.

Срок высыхания грунтовочного слоя - 1 час.

Перед применением клей тщательно перемешать, нанести тампоном, кистью или валиком тонким слоем на одну из склеиваемых поверхностей. Излишки клея удалить влажной салфеткой сразу после укладки. Склеиваемые поверхности плотно прижать друг к другу.

Время полного высыхания при температуре +20°С — 24 часа.

Расход

Расход клея 0,25-0,4кг — на 1 кв.м.

Меры предосторожности

При попадании на кожу или слизистую оболочку глаз необходимо тщательно промыть тёплой водой.

Хранение

Хранить в плотно закрытой таре, при температуре от +1 до +35°С. Не замораживать!

Гарантийный срок хранения в заводской упаковке — 12 месяцев со дня изготовления.

Тара

Тара 20кг. Внимание! Этикетка оснащена защитными элементами от подделок.

Технические данные

| ТУ | 2385-053-98310821-11 |
| --- | --- |