Нержамет-аэрозоль

аэрозольная краска для металла антикоррозионная

- простота и удобство нанесения

- повышенная адгезия к металлам

- усиленные антикоррозионные свойства

- быстросохнущая

Нержамет-аэрозоль — антикоррозионная аэрозольная краска (в баллончиках) для окраски металлических поверхностей.

Высококачественная быстросохнущая алкидная эмаль предназначена для окраски металлических поверхностей (строительные и декоративные работы, бытовое применение, покраска садовой мебели, инвентаря, кованых изделий и т.д.).

Может также применяться для подкраски сколов и царапин, для подкрашивания металлочерепицы и профнастила.

Применение

Краска-аэрозоль Нержамет легко наносится на труднодоступные места, имеет хорошую укрывистость и атмосферостойкость. Покрытие обладает высоким глянцем, металлическим блеском и превосходной адгезией к окрашиваемой поверхности.

Применяется для наружных и внутренних работ.

Способ применения

Перед использованием аэрозольный баллончик энергично встряхнуть в течение 2-3-х минут.

Аэрозольная краска наносится на чистую, сухую, предварительно загрунтованную и отшлифованную поверхность. Замасленные поверхности обезжирить спецобезжиривателем ОМ-01С.

Допускается грунтование самой эмалью. Также допускается нанесение на старые лакокрасочные покрытия (глянцевые покрытия необходимо заматировать наждачной бумагой).

Аэрозольная краска Нержамет наносится с расстояния 25-30 см в 2-3 слоя с промежуточной сушкой 10-15 минут при температуре +20°С.

- Время сушки ”на отлип” при температуре +20°С не менее 40 минут.

- Время полного высыхания +20°С не менее 5 часов.

Для достижения наилучших результатов аэрозольную эмаль следует наносить при температуре окружающей среды не ниже +10°С.

Во избежание попадания следов аэрозоля необходимо защищать поверхности, не подвергающиеся окраске.

Внимание! По окончании работы во избежание засорения головки распылителя рекомендуется перевернуть аэрозольный баллон вверх дном и распылять до тех пор, пока не перестанет поступать эмаль.

Состав

Состав спрей-краски: модифицированная алкидная смола, пигменты, функциональные добавки, ксилол, метилацетат, бутанол, пропан, бутан, диметиловый эфир.

Цвет: белый, белый матовый, черный, черный матовый, темно-зеленый, желтый, красный, синий, серый, коричневый, голубой.

Меры предосторожности

Огнеопасно! Содержимое под давлением! Беречь от попадания прямых солнечных лучей и нагревания выше 50°С.

Не вскрывать и не сжигать после использования! Не распылять вблизи источников огня и раскалённых предметов! Не курить во время пользования! Беречь от детей!

Не вдыхать испарения и брызги, избегать попадания на открытую кожу и в глаза!

Хранение

Хранить и использовать в хорошо проветриваемом месте, применять средства защиты кожи и органов дыхания. Избегать воздействия статического электричества. Использованный баллон утилизировать как бытовой отход.

Срок годности — 5 лет со дня изготовления.

Тара

1 баллончик — 520 мл.

Внимание! Этикетка оснащена защитными элементами от подделок.

Технические данные

| Основа материала | алкидная смола |
| --- | --- |
| ТУ | 2388-028-18738966-11 |