Акваметаллик-Грунт

антикоррозионная водная грунтовка по металлу

- атмосферостойкость

- стойкость к кислотно-щелочным осадкам

- стойкость к УФ-излучению

- стойкость к средствам бытовой химии

- термостойкость

- быстросохнущий

Акваметаллик-Грунт — воднодисперсионная антикоррозионная акриловая грунтовка по металлу.

Акваметаллик-Грунт – акриловый водно-дисперсионный грунт для защиты поверхностей черных металлов от коррозии, в том числе с остатками окалины. Представляет собой смесь акрилового полимера, целевых добавок, преобразователя ржавчины и коррозионно-стойких пигментов.

Применение

Водная грунтовка Акваметаллик-Грунт применяется для защиты стальных, чугунных и других поверхностей из черного металла.

Обеспечивает антикоррозионную защиту строительных металлоконструкций:

- труб, трубопроводов

- гаражей

- заборов

- оград

- садовой мебели

- бытовых радиаторов отопления

- деталей машин и механизмов.

Обладает высокой стойкостью к атмосферным воздействиям, кислотно-щелочным осадкам, ультрафиолетовому излучению и средствам бытовой химии. Пожаробезопасен при хранении и проведении окрасочных работ.

Образует прочное, износостойкое, эластичное покрытие, выдерживающее постоянную температурную нагрузку до +110°С, с возможностью краткосрочного повышения температуры до +130°С (не более 2 часов).

Без запаха и органических растворителей. Для наружных и внутренних работ.

Способ применения

Грунт перед нанесением перемешать.

Наносить на поверхность очищенную от рыхлой ржавчины грязи, пыли, масел и старой отслоившейся краски.

Если обрабатываемая поверхность имеет следы масложировых загрязнений, необходимо обезжирить ее спецобезжиривателем ОМ-01С или щелочным моющим раствором.

В случае использования моющего раствора, после очистки поверхности, необходимо промыть ее водой и просушить. Не наносить на поверхности, покрытые грунтами и эмалями на нитро основе.

- Грунт наносят в 1-2 слоя при температуре не ниже +15°С и относительной влажности воздуха 65±5% распылением, окунанием, кистью или валиком.

- Сушка между слоями 1-4 ч. Температурный режим нанесения краски от +15 до +30 ºС.

- Время высыхания при температуре +20°С - 1 ч.

После применения рабочий инструмент промыть водой.

Расход

Расход грунта — 0,2-0,25кг на 1 кв.м. в зависимости от формы и структуры покрываемой поверхности.

Цвет:

Базовые цвета: серый, красно-коричневый.

Меры предосторожности

При проведении внутренних работ, а также после их окончания тщательно проветрить помещение.
Использовать индивидуальные средства защиты.

Хранение

Хранить в прочно закрытой таре, при температуре от +5°С до +35°С. Не допускать замерзания! Гарантийный срок хранения в заводской упаковке – 8 месяцев со дня изготовления.

Тара

Тара 10кг, 20кг.

Внимание! Этикетка оснащена защитными элементами от подделок.

Технические данные

| Основа материала | акриловая смола |
| --- | --- |
| Массовая доля нелетучих веществ, % | 45 |
| Условная вязкость по В3-246 (сопло 4), сек, не менее | 30 |
| Время высыхания до степени 3 при t (20,0±0,5)°С, ч, не более | 1 |
| Прочность пленки при изгибе, мм, не более | 3 |
| Стойкость к статическому воздействию воды при (20,0±2)°С, ч, не менее | 12 |
| ТУ | 2316-015-98310821-2008 |