Антикрас

средство для снятия старой краски, универсальная смывка.

- быстродействующая

- препятствует возникновению коррозии

- универсальность применения

- экономическая целесообразность

Антикрас — универсальная быстродействующая смывка для снятия старой краски, средство для удаления старых лакокрасочных покрытий практически на любой основе.

Раствор представляет собой смесь растворителей, ингибиторов коррозии, загустителя и комплексообразователей.

Антикрас удаляет все виды старых лакокрасочных материалов: масляных, акрилатных, алкидных, меламиноалкидных, пентафталевых, глифталевых, битумных, нефтеполимерных, эпоксидных, полиуретановых, латексных, мочевиноформальдегидных, меламиноформальдегидных, перхлорвиниловых.

Средство используется для очистки любых поверхностей: полов, стен, потолков, металла, дерева, пластика. Кроме того, жидкость для снятия краски применяется для удаления всех видов грунтовок и шпатлёвок.

Антикрас поставляется в виде вязкой, тиксотропной, пастообразной массы. В зависимости от типа лакокрасочного покрытия смывка может быть разбавлена водой на 10-20%, что делает её применение экономически более выгодным. Препятствует возникновению коррозии.

Способ применения

Поверхность должна быть очищена от пыли, грязи, масел. В зависимости от типа загрязнения очистку поверхности производят водой, техническим моющим средством или растворителем.

Оптимальная температура применения смывки +(8-25)°С.

Смывка наносится ровным слоем и выдерживается на поверхности до появления вспучивания и растрескивания покрытия. Время протекания реакции 3-15 мин. Участки с не удалённым покрытием обработать повторно.

Старая краска удаляется скребком, шпателем или при помощи аппарата высокого давления. Общее время нахождения смывки на поверхности не должно превышать 2,5 часа.

Не допускать высыхания смывки на обрабатываемой поверхности!

Способ нанесения: кисть, валик, метод налива, безвоздушное распыление (смывку разбавить водой на 10-20%, аппарат безвоздушного нанесения должен быть приспособлен к применению смывок).

По окончании работ, в зависимости от последующих операций, поверхность следует промыть водой, техническим моющим средством или органическим растворителем типа Р-646, Р-5 и др.

Расход

Расход быстродействующей смывки 0,15-0,25кг — на 1 кв.м.

Меры предосторожности

При проведении внутренних работ, а также после их окончания тщательно проветрить помещение. Использовать индивидуальные средства защиты. При попадании средства в глаза промыть большим количеством воды и обратиться к врачу. Беречь от детей!

Относится к 3-му классу опасности (трудно воспламеняющиеся жидкости).

Хранение

Хранить в плотно закрытой таре, предохраняя от действия тепла и прямых солнечных лучей при температуре от –30°С до +35°С, вдали от пищевых продуктов. После размораживания не теряет своих свойств.

Гарантийный срок хранения в заводской упаковке — 6 месяцев со дня изготовления.

Тара

Тара 1кг, 5кг, 25кг. Внимание! Этикетка оснащена защитными элементами от подделок.

Технические данные

| ТУ | 2319-048-98310821-2011 |
| --- | --- |