Бетоласт

водно-эпоксидный наливной пол

- без запаха

- полуматовый

- износостойкий

- атмосферостойкий

- механически и химически стойкий

- нанесение на влажный и свежий бетон

- паропроницаемый и экологичный

Бетоласт - двухкомпонентное водно-эпоксидное покрытие для устройства наливных бесшовных полов.

Наливной пол на основе суспензии пигментов и минеральных наполнителей в жидкой эпоксидной смоле отверждаемой водной дисперсией аминосодержащей смолы, не содержит органических растворителей.

Применяется для работ по свежеуложенным (влажным) или старым бетонным основаниям, для создания защитного слоя подвергающегося значительным механическим и химическим воздействиям.

Применение

Экологически чистый водно-эпоксидный наливной пол Бетоласт рекомендован к применению в помещениях гражданских и промышленных зданий таких как:

- торговые и производственные помещения,

- предприятия пищевой и фармацевтической промышленности,

- предприятия здравоохранения,

- детские и медицинские учреждения,

- складские помещения,

- авторемонтные мастерские,

- гаражи и ангары,

- подвальные помещения.

Материал обладает высокой прочностью на сжатие, стойкостью к абразивному износу, а также химической стойкостью, при этом покрытие сохраняет паропроницаемость и позволяет бетонному основанию «дышать».

Покрытие имеет высокую стойкость к атмосферным воздействиям и может применяться на открытых площадках.

Допускается наносить на бетонные основания с влажностью до 12-15%.

Материал является экологически безопасным.

Рекомендуется использовать комплексную систему покрытий при нанесении на бетонное основание.

- на ВЛАЖНОЕ бетонное основание:

- Эпоксидная грунт-пропитка Эпоксол,

- финишный водно-эпоксидный наливной пол Бетоласт,

что способствует лучшему вызреванию бетона и прочности основания.

- на СТАРОЕ бетонное основание:

- Эпоксидная грунт-пропитка Эпоксол,

- финишный водно-эпоксидный наливной пол Бетоласт,

что позволит исключить образование дефектов покрытия и значительно улучшит сцепление с основанием.

- на НИЗКОМАРОЧНЫЕ бетонные основания:

- Упрочняющая пропитка глубокого проникновения Аквастоун,

- эпоксидная грунт-пропитка Эпоксол,

- и финишное водно-эпоксидное покрытие Бетоласт,

что способствует упрочнению бетонного основания и повышает износостойкость и прочность пола.

Подготовка основания

Основание должно соответствовать требованиям СНиП 2.03.13-88 «Полы» и СНиП 3.04.03-87 «Изоляционные и отделочные работы».

Поверхность предварительно шлифуется, за счет шлифовки удаляется цементное (известковое) молочко, поверхность получается прочнее и ровнее.

Основание для устройства наливного пола должно быть чистое и сухое (влажность основания не более 15%), прочное (на сжатие не менее 15 МПа, прочность на отрыв не менее 1 МПа).

В соответствии с техническим заданием материал может наноситься на подготовленное бетонное основание без грунтования, либо после предварительной обработки грунт-пропиткой Эпоксол или укрепляющей пропиткой Аквастоун.

Подготовка материала и нанесение

Рекомендуемая толщина заливки 2мм.

Компонент А предварительно перемешать низкооборотистой дрелью с насадкой (2-3 мин). Затем, в компонент Б добавить компонент А. Полученную смесь тщательно перемешать низкооборотистой дрелью (не более 600 об/мин.) с лопастной мешалкой в течение 2-3 минут, избегая замешивания воздуха и непромесов у дна и стенок тары.

Бетоласт нанести разливом и распределить материал по поверхности слоем необходимой толщины раклей или шпателем. Сразу после нанесения покрытие прокатывают игольчатым валиком для удаления пузырей.

Для перемещения по свеженалитому полу рекомендуется использовать специальные игольчатые подошвы.

- Температура бетонного основания при нанесении не ниже +5°С.

- Все операции по смешиванию, нанесению и прокатке покрытия игольчатым валиком должны быть проведены в течение времени использования материала – 40-60 мин!

- После окончания работ инструмент очищают водой.

- Пешеходная нагрузка допускается через 24 часа.

Окончательная механическая прочность и химстойкость достигается спустя 5 дней.

Расход

Бетоласт в форме поставки  на 1м² поверхности при толщине 1 мм составляет – 1,5кг.

Базовый цвет: серый.

Меры предосторожности

При попадании на кожу или в глаза необходимо промыть их большим количеством воды. При проведении работ рекомендуется пользоваться защитными очками и перчатками.

Инструмент, необходимый для нанесения Бетоласт:

- Низкооборотная дрель (не более 800 об/мин.) со специальной мешалкой. Длина оси мешалки должна быть больше глубины ёмкости для перемешивания.

- Шпатель для распределения материала в труднодоступных местах (под батареями, в углах, у дверей и т.п.)

- Ракель с устанавливаемым зазором для распределения материала равномерным слоем по поверхности.

- Аэрационный игольчатый валик для удаления пузырьков воздуха.

- Специальные подошвы на шипах для передвижения по свеженанесённому покрытию.

Хранение

Состав хранить в прочно закрытой таре при температуре от +1 до +35°С.

Гарантийный срок хранения – 6 месяцев со дня изготовления.

Тара

Тара 21кг.

Этикетка оснащена защитными элементами от подделок.

Технические данные

| Основа материала | эпоксидная смола |
| --- | --- |
| Массовая доля нелетучих веществ, %, комп. А/комп. Б, не менее | 97 / 45 |
| Отверждение до пешеходных нагрузок (20°С, отн.вл. не более 65%), ч, не более | 24 |
| Жизнеспособность после смешения, мин, не менее | 60 |
| ТУ | 20.30.11-005-01524656-2017 |