Биодрев

кроющий антисептик для деревянных поверхностей водоразбавляемый

- быстросохнущий

- атмосферостойкий

- паропроницаемый

- эластичный

- высокоукрывистый

- водо- и грязеотталкивающий

- с добавлением натурального масла

- влагостойкий

- УФ-стойкий

- защищает древесину от рассыхания

- сохраняет структуру древесины

- антисептический

- без запаха

- полуматовый

Биодрев – атмосферостойкий защитно-декоративный водоразбавляемый антисептик на основе акриловых сополимеров и натуральных масел.

Обеспечивает длительную защиту деревянных поверхностей от атмосферных воздействий и биологических факторов (грибков, плесени, бактерий), является экологически безопасным и практически не имеет запаха при нанесении и эксплуатации.

Обеспечивает защиту деревянных поверхностей от атмосферных и биологических (грибков, плесени, жучков) воздействий, характеризуется отличной проникающей способностью и высокой скоростью высыхания.

Кроющий антисептик Биодрев характеризуется высокой укрывистостью сохраняя структуру покрытия, водо-грязеотталкивающими свойствами, устойчивостью к средствам бытовой химии, синтетическим моющим средствам, образует атмосферостойкое и УФ-стойкое, эластичное, полуматовое покрытие с прекрасными декоративными свойствами в течение всего срока эксплуатации.

Обладает превосходными антисептическим свойствами.

Рекомендуется применять комплексную антисептическую систему покрытия:

- Древогрунт-аква - антисептическая грунт-пропитка для дерева,

- Биодрев - полуматовый кроющий антисептик для дерева.

Данная комплексная система обеспечивает длительную защиту древесины, что позволяет значительно увеличить срок службы покрытия.

Применение

Биодрев предназначается для окраски любых деревянных поверхностей, эксплуатирующихся как внутри, так и снаружи помещений.

Применяется для окраски деревянных фасадов домов и сооружений (в том числе дачных домов и бытовок, садовых беседок и детских площадок, деревянных заборов, ворот, ограждений) для окрашивания внутренних и наружных деревянных элементов конструкций, перекрытий, стропил, навесов, оконных рам, дверей, садовой мебели, а также поверхностей, подверженных высоким механическим нагрузкам – лестниц, перил и прочих изделий из дерева.

Допускается использовать для перекрашивания ранее окрашенных поверхностей при условии совместимости со старым покрытием.

Объекты применения

- деревянные дома, коттеджи, садовые и дачные домики;

- садовые строения, дачные бытовки, постройки, щитовые дома;

- дачные беседки и садовая мебель (столы, стулья, скамейки);

- деревянные фасады, стены, двери, окна, рамы, потолки;

- деревянные заборы, ворота, ограды, столбы, площадки;

- покраска вагонки, фанеры, строганные доски, брёвна;

- деревянные лестницы, ограждения, перила, балясины и т.д.

Способ применения

Антисептик перед нанесением перемешать.

Наносить на сухую чистую поверхность (старые отслаивающиеся покрытия удалить механическим способом), кистью, валиком или краскопультом с соплом 1,8-2,0 в 1-2 слоя.

Материал поставляется в готовом к производству работ виде и не требует разбавления. Температурный режим нанесения состава: от +5°С до 35°С.

Время высыхания при температуре +20°С :

- На отлип - 40 минут.

- До нанесения следующего слоя – 2 часа.

- До эксплуатации - 24 часа.

Цвет

- Базовые цвета: белый, RAL 1001 бежевый, RAL 8017 шоколадно-коричневый.

- Колерование по каталогу RAL в светлые пастельные тона под заказ от 20кг.

- Колеровка  в пастельные тона колеровочными пастами, совместимыми с водно-дисперсионными красками под заказ от 20кг.

Другие яркие насыщенные цвета на заказ по договоренности от 400 кг.

Расход

Расход антисептика 100-120г. на 1кв.м. в зависимости от формы и структуры покрываемой поверхности.

Меры предосторожности

Избегать попадания на открытые участки тела.

Хранение

Не нагревать. Хранить в прочно закрытой таре, вдали от отопительных приборов, предохраняя от действия влаги и прямых солнечных лучей при температуре от +1 до +30°С.

Перед применением отогреть до комнатной температуры.

Гарантийный срок хранения в заводской упаковке — 6 месяцев со дня изготовления.

Тара

Тара 20кг.

Внимание! Этикетка оснащена защитными элементами от подделок.

Технические данные

| Основа материала | водная дисперсия акриловой смолы |
| --- | --- |
| Внешний вид пленки | однородная полуматовая поверхность |
| Массовая доля нелетучих веществ, % | 50-51 |
| Условная вязкость по В3-246 (сопло 4), сек, не менее | 60-120 |
| Время высыхания до степени 3 при t (20,0±0,5)°С, ч, не более | 1 |
| Прочность пленки при изгибе, мм, не более | 1 |
| Стойкость к статическому воздействию воды при (20,0±2)°С, ч, не менее | 48 |
| Степень перетира, мкм, не более | 30 |