Бордюр-Колор

краска для бордюров и брусчатки

- простота и удобство нанесения

- стойкость к истиранию

- повышенная атмосферостойкость

- высокая светостойкость

Бордюр-Колор — акриловая краска для покраски брусчатки и бордюрного камня, атмосферостойкая бордюрная краска.

Бордюрная краска представляет собой суспензию пигментов и наполнителей в растворе акрилового сополимера с целевыми добавками в смеси органических растворителей.

Краска Бордюр-Колор образует атмосферостойкое покрытие, устойчивое к истиранию, воздействию растворов солей и щелочей, бензина. Обладает прекрасной адгезией к асфальту и бетону, лёгкостью нанесения, высокой скоростью высыхания. Краску можно успешно использовать в прохладных условиях весной или осенью.

Применение

Краска Бордюр-Колор применяется для покраски бордюрного камня и брусчатки, бетонных лестниц, для разметочной окраски бордюров автомобильных дорог, шоссе, покраски бетонных ограждений и дорожных столбиков, тротуарных и садовых бордюров, тротуарной плитки и камня, дорожного бортового камня, элементов мостовых сооружений, тоннелей, парапетов.

Акриловая краска используется для любых бетонных и асфальтобетонных покрытий, для нанесения разметки или покраски дорожных бордюров шоссе, аэродромов, стоянок, парковок, остановок, клумб, объектов ЖКХ и т.п.

Способ применения

Состав готов к применению. Наносится на поверхность кистью, валиком, пневматическим распылением. При необходимости может быть разбавлен до рабочей вязкости растворителями: Р-4, Р-4А, Р-646, Р-647, ацетон, сольвент, бутилацетат.Температурный режим нанесения: от -5˚С до +40˚С.

Расход

Расход — 0,25-0,3кг на 1 кв.м. поверхности.

Базовый цвет: белый, чёрный, жёлтый, зелёный (матовый).

Меры предосторожности

При проведении внутренних работ, а также после их окончания тщательно проветрить помещение.
Использовать индивидуальные средства защиты.

Хранение

Хранить в прочно закрытой таре, предохраняя от действия тепла и прямых солнечных лучей. Не нагревать. Беречь от огня.
Гарантийный срок хранения — 6 месяцев со дня изготовления.

Тара

Тара 15кг, 30кг.

Внимание! Этикетка оснащена защитными элементами от подделок.

Технические данные

| Основа материала | акриловая смола |
| --- | --- |
| Время высыхания до степени 3 при t (20,0±0,5)°С, ч, не более | 1 |
| Условная светостойкость, ч | 24 |
| Стойкость к статическому воздействию воды при (20,0±2)°С, ч, не менее | 72 |
| Степень перетира, мкм, не более | 80 |
| ТУ | 2313-022-98310821-09 |