Чистомет ФС-01

cредство для очистки и фосфатирования металлов

- простота и удобство применения

- заменяет углеводородные растворители

- препятствует появлению коррозии

- фосфатирование поверхности

Чистомет-ФС-01 — техническое моющее средство для одновременного очищения и аморфного фосфатирования поверхностей из стали, алюминия и его сплавов погружением или струйным методом перед нанесением лакокрасочных покрытий, в том числе порошковых.

Представляет собой жидкое беспенное средство на основе ортофосфорной кислоты.

Чистомет-ФС-01 эффективно очищает и удаляет эксплуатационные загрязнения, продукты коррозии и образует цинко-фосфатное аморфное покрытие массой 0,2-1,0 г/м кв., которое значительно улучшает защитные и физико-механические свойства лакокрасочного покрытия (ЛКП).

Применение

Чистомет-ФС-01 используют для очистки и фосфатирования любых поверхностей металлических изделий, агрегатов, деталей машин и механизмов и т.п. Средство водорастворимо, биоразлагаемо, взрыво-, пожаробезопасно, в химическом отношении стабильно в воде и на воздухе. Не замерзает при отрицательных температурах.

Отработанные растворы утилизируются через канализацию, фильтруясь через мелкую сетку для задержания шлама.

Способ применения

Средство поставляется в виде концентрата. Перед применением очиститель разбавляют с водой.

— Для очистки и фосфатирования стальных поверхностей: 
   Концентрация водного раствора средством Чистомет-ФС-01 - 2-5%, температура - 30-60˚С, рН -3,8-4,3, время обработки - 2-5 минут.
По окончании обработки поверхности промыть водой, провести пассивацию средствомИнгибирит-П в концентрации 2-3%. Затем просушить.

— Для очистки и фосфатирования поверхностей из алюминиевых сплавов:
   Приготовить рабочий раствор следующего состава:
Чистомет-ФС-01 2-5%, калий фтористокислый - 0,05-0,5 г/л, температура - 30-60˚С, рН -3,8-4,3, время обработки - 2-5 минут.

— Для кислотной очистки и обезжиривания металлов: 
   Концентрация раствора Чистомет-ФС-01 - 2-5%, температура - 25-60˚С, рН -1,5-2,0, время обработки - 2-5 минут.

По окончании обработки поверхности промыть водой, затем просушить.
При обезжиривании стальных поверхностей после промывки водой обязательно провести пассивацию средством Ингибирит- П в концентрации 2-3%.

Меры предосторожности

При работе со средством использовать резиновые перчатки, очки для защиты глаз, спецодежду.

При попадании на кожу или на слизистую оболочку глаз обильно промыть водой. При необходимости обратиться к врачу.

Хранение

Хранить в герметично закрытой таре при температуре от +1 до +30º С.
Гарантийный срок хранения – 24 месяцев со дня изготовления. При сохранении показателей качества состав может быть использован при более длительном сроке хранения.

Тара

Тара 10кг, 20кг. Внимание! Этикетка оснащена защитными элементами от подделок.