Древопол

краска для деревянных полов

- простота и удобство нанесения

- влагостойкость

- высокие декоративные качества

- износостойкость и долговечность

Древопол — влагостойкая эмаль для окраски полов из дерева, краска для ремонта и покраски деревянных и дощатых полов.

Защитно-декоративная эмаль для деревянных полов представляет собой суспензию пигментов в смеси лаков с добавлением сиккатива и растворителей.

Покрытие на основе эмали Древопол отличается высокими декоративными качествами и стойкостью к влажной уборке.

Для внутренних работ.

Применение

Влагостойкая эмаль Древопол применяется для первичной и ремонтной покраски деревянных и дощатых полов при отделке жилых помещений, административных и промышленных зданий.

Краска для пола по дереву используется для получения долговременной защиты деревянных полов от истирания в складских помещениях, объектах социального назначения, детских учреждениях, школах, больницах, магазинах, квартирах, объектах загородного строительства и т.п.

Способ применения

Наносить на сухую очищенную от грязи, пыли и старых отслоившихся покрытий поверхность. Не ошкуренные деревянные полы для удаления ворса (если таковой имеется) необходимо зашкурить наждачной шкуркой, удалить пыль и нанести 2 слоя эмали.

Перед применением эмаль тщательно перемешать, при необходимости разбавить сольвентом, уайт-спиритом, нефрасом.

Эмаль наносят методом распыления, валиком или кистью.

Время высыхания каждого слоя эмали при температуре +20°С – 24 часа.

Расход

Расход краски — 150-180 г/кв.м. на однослойное покрытие.

Рекомендуется 2 слоя.

Цвет

Базовые цвета: желто-коричневый, красно-коричневый.

Колеровка в другие цвета не производится!

Меры предосторожности

При проведении внутренних работ, а также после их окончания тщательно проветрить помещение.
Использовать индивидуальные средства защиты.

Хранение

Не нагревать. Беречь от огня. Эмаль хранить в прочно закрытой таре, предохраняя от действия тепла и прямых солнечных лучей.
Гарантийный срок хранения — 12 месяцев со дня изготовления.

Тара

Тара 5кг, 20кг. Внимание! Этикетка оснащена защитными элементами от подделок.

Технические данные

| Массовая доля нелетучих веществ, % | 56-68 |
| --- | --- |
| Условная вязкость по В3-246 (сопло 4), сек, не менее | 55-100 |
| Время высыхания до степени 3 при t (20,0±0,5)°С, ч, не более | 24 |
| Степень перетира, мкм, не более | 50 |
| Твердость покрытия, не менее | 0.13 |
| ТУ | 2312-049-98310821-11 |