Эпоксол

эпоксидная грунт-пропитка для бетонных полов

- без запаха

- глубоко проникает в бетон

- обеспыливает поверхность

- подходит для нанесения на свежий или влажный бетон

- обеспечивает оптимальный режим вызревания бетона

- снижает впитывающую способность бетона

Эпоксол — двухкомпонентная водоразбавляемая эпоксидная грунт-пропитка глубокого проникновения для бетонных полов.

Предназначена для обеспыливания и защиты цементных стяжек, бетонных и магнезиальных полов.

Не содержит органических растворителей.

Рекомендуется к применению в комплексной системе с:

· финишной полуматовой эмалью для бетонаЭпостоун,

· финишной глянцевой эмалью по бетонуЭпостоун-Ультра,

· водно-эпоксидным наливным поломБетоласт,

по технологии «мокрый по мокрому», а также с любыми другими ЛКМ для полов.

Применение

Эпоксидная пропитка Эпоксол применяется для бетонных полов производственных, складских, жилых и общественных помещений, на предприятиях пищевой и фармацевтической промышленности, детских и медицинских учреждениях.

Грунт-пропитка глубокого проникновения Эпоксол наносится как на свежий, так и на полностью затвердевший бетон, снижает пылеобразование, улучшает режим вызревания свежеуложенного бетона в результате чего сокращается образование нитевидных трещин при отверждении.

Снижает проницаемость бетона для воды, горюче-смазочных материалов, растворов солей, кислот и щелочей.

Материал является экологически безопасным.

Способ нанесения

Приготовление ПРОПИТКИ для бетона:

- Компонент А добавить в компонент Б,

- полученную смесь тщательно перемешать низкооборотистой дрелью (не более 600 об/мин.) с лопастной мешалкой в течение 2-3 минут,

- долить воды из расчета 6-7л на 1кг приготовленной смеси,

- повторно перемешать и выдержать перед нанесением 10-15 минут,

- нанести на чистую поверхность в 1-3 слоя кистью, валиком или краскораспылителем.

Интервал между обработками и перед нанесением грунтовочного слоя – не менее 12ч

Температура поверхности основания и окружающего воздуха при нанесении должна быть не менее +5°С, жизнеспособность приготовленного состава не менее 4ч.

Расход готового состава

Эпоксол-пропитка на 1м² поверхности составляет:

· при первой обработке – 350-700г. для бетона марки М350-М200.

· при повторной обработке – 150-300г.

Приготовление ГРУНТОВКИ для бетона:

- Компонент А добавить в компонент Б,

- полученную смесь тщательно перемешать низкооборотистой дрелью (не более 600 об/мин.) с лопастной мешалкой в течение 2-3 минут,

- долить воды из расчета 1,5-2л на 1кг приготовленной смеси,

- повторно перемешать и выдержать перед нанесением 10-15 минут,

- нанести на чистую поверхность в 1 слой кистью, валиком или краскораспылителем.

Нанесение водных, водно-эпоксидных ЛКМ допускается через 2ч при 20°С, но не позднее 5 суток.

Нанесение ЛКМ на органической основе допускается только после полного высыхания основания.

Температура поверхности основания и окружающего воздуха при нанесении должна быть не менее +5°С, жизнеспособность приготовленного состава не менее 2ч.

Расход готового состава

Эпоксол-грунтовка на 1м² поверхности составляет – 150-200г.

Меры предосторожности

Материал не содержит органические растворители. Не допускать попадания материала на участки кожи. При попадании материала в глаза промыть большим количеством воды.

Хранение

Хранить в прочно закрытой таре при температуре от +5°С до +35°С, в защищенном от нагрева и прямых солнечных лучей месте. Гарантийный срок хранения в заводской упаковке – 6 месяцев со дня изготовления.

Тара

Тара 7кг.

Этикетка оснащена защитными элементами от подделок.

Технические данные

| Массовая доля нелетучих веществ, %, комп. А/комп. Б, не менее | 98 / 45 |
| --- | --- |
| Жизнеспособность в приготовленном виде при 20°С, ч, не менее, пропитка/грунтовка | 4 / 2 |
| Минимальная выдержка грунтовки до нанесения эпоксидных материалов на водной основе при 20°С, ч, не менее | 2 |
| ТУ | 20.30.11-005-01524656-2017 |