Эпостоун

водно-эпоксидная эмаль для бетонных полов (полуматовая)

- без запаха

- паропроницаемая

- влагостойкая

- атмосферостойкая

- механически стойкая

- наносится на свежий и влажный бетон

- высокая адгезия и износостойкость

- экологичность (водная основа)

- единовременное нанесение до 500 мкм

- полуматовая

Эпостоун – полуматовое двухкомпонентное водно-эпоксидное покрытие для защиты бетонных полов

Водно-эпоксидная краска на основе суспензии пигментов и минеральных наполнителей в жидкой эпоксидной смоле отверждаемой водной дисперсией аминосодержащей смолы, не содержит органических растворителей.

Применение

Применяется для работ по свежеуложенным (влажным, не более 15%) или старым бетонным основаниям, для создания защитного слоя подвергающегося значительным механическим воздействиям, в том числе в условиях повышенной влажности.

Эпостоун рекомендован к применению в помещениях гражданского и промышленного назначения, таких как:

- торговые и производственные помещения,

- предприятия пищевой и фармацевтической промышленности,

- предприятия здравоохранения,

- детские и медицинские учреждения,

- складские помещения,

- авторемонтные мастерские, гаражи и ангары,

- подвальные помещения.

Материал обладает высокой механической прочностью, стойкостью к абразивному износу, а также влагостойкостью, при этом покрытие сохраняет паропроницаемость и позволяет бетонному основанию «дышать».

Покрытие имеет высокую стойкость к атмосферным воздействиям и может применятся на открытых площадках.

Допускается нанесение на бетонные основания с влажностью до 12-15%.

Материал является экологически безопасным.

Рекомендуется использовать комплексную систему покрытий при нанесении на бетонное основание.

- на ВЛАЖНОЕ бетонное основание:

- Эпоксидная грунт-пропитка Эпоксол,

- финишная водно-эпоксидная эмаль Эпостоун,

что способствует лучшему вызреванию бетона и прочности основания.

- на СТАРОЕ бетонное основание:

- Эпоксидная грунт-пропитка Эпоксол,

- финишная водно-эпоксидная эмаль Эпостоун,

что позволит исключить образование дефектов покрытия и значительно улучшит сцепление с основанием.

- на НИЗКОМАРОЧНЫЕ бетонные основания:

- Упрочняющая пропитка глубокого проникновения Аквастоун,

- эпоксидная грунт-пропитка Эпоксол,

- и финишная водно-эпоксидная эмаль Эпостоун,

что способствует упрочнению бетонного основания и повышает износостойкость и прочность пола.

Подготовка основания

Основание должно соответствовать требованиям СНиП 2.03.13-88 «Полы» и СНиП 3.04.03-87 «Изоляционные и отделочные работы».

Поверхность предварительно шлифуется, за счет шлифовки удаляется цементное (известковое) молочко, поверхность получается прочнее и ровнее.

Основание должно быть чистое и сухое (влажность основания не более 15%), прочное (на сжатие не менее 15 МПа, прочность на отрыв не менее 1,5 МПа).

В соответствии с техническим заданием материал может наноситься на подготовленное бетонное основание без грунтования, либо после предварительной обработки грунт-пропиткой Эпоксол или упрочняющей пропиткой Аквастоун.

При нанесении на свежеуложенный бетон равно как после обработки пропитками Аквастоун или Эпоксол остаточная влажность основания не должна превышать 15%.

Подготовка материала и нанесение

Компонент Б (отвердитель) может быть предварительно разбавлен чистой водопроводной водой средней жесткости в пропорции 1к2 (1 часть воды) в зависимости от качества основания и требуемой толщины покрытия и тщательно перемешивается не менее 2 мин.

Компонент А предварительно перемешать низкооборотистой дрелью с насадкой (2-3 мин). Затем в компонент Б добавить компонент А.

Полученную смесь тщательно перемешать низкооборотистой дрелью (не более 600 об/мин.) с лопастной мешалкой в течение 2-3 минут, избегая замешивания воздуха и непромесов у дна и стенок тары.

Нанести и распределить материал по поверхности слоем необходимой толщины при помощи ракли или валиком/кистью.

- Рекомендуемая толщина единовременного нанесения до 500 мкм.

- Температура бетонного основания при нанесении не ниже +5°С.

- Жизнеспособность приготовленного материала не менее 2 ч при t +20°С.

- После окончания работ инструмент очищают водой.

Время высыхания покрытия до пешеходных нагрузок при t +20°С - 24 часа, полное отверждение - 5 суток.

Расход

Расход водно-эпоксидной эмали Эпостоун на 1м² поверхности при толщине 100 мкм составляет – 180г.

Базовый цвет: серый.

Меры предосторожности

Композиция не содержит органические растворители.

При попадании на кожу или в глаза, необходимо промыть их большим количеством воды.

При проведении работ рекомендуется пользоваться защитными очками и перчатками.

Хранение

Состав хранить в прочно закрытой таре при температуре не ниже от +1 до +35°С.

Гарантийный срок хранения – 6 месяцев со дня изготовления.

Тара

Тара 11кг, 22кг.

Этикетка оснащена защитными элементами от подделок.

Технические данные

| Основа материала | эпоксидная смола |
| --- | --- |
| Внешний вид пленки | однородная полуматовая поверхность |
| Массовая доля нелетучих веществ, %, комп. А/комп. Б, не менее | 97 / 45 |
| Отверждение до пешеходных нагрузок (20°С, отн.вл. не более 65%), ч, не более | 24 |
| Жизнеспособность после смешения, мин, не менее | 120 |
| ТУ | 20.30.11-005-01524656-2017 |