ФАСАДКА

силиконовая фасадная краска

.

- высокая паропроницаемость

- высокая атмосферостойкость

- стойкость к агрессивным воздействиям

- стойкость к температурным воздействиям

- может наноситься при отрицательных температурах до-20°С

Фасадка — специальная фасадная силиконовая краска для ответственных строительно-реставрационных работ.

Профессиональная фасадная краска представляет собой суспензию пигментов и наполнителей в растворе акрилового сополимера и силикон-органического лака.

Фасадка предназначена для защиты и декоративной отделки бетонных, кирпичных, оштукатуренных, и других поверхностей фасадов жилых домов, школ, детских садов и других объектов промышленного и гражданского назначения, а также прочих зданий и сооружений. Допускается применение по старым покрытиям при условии их адгезионной прочности.

Фасадка образует прочное, износостойкое, паропроницаемое покрытие, обладающее высокой стойкостью к воздействию атмосферных осадков, ультрафиолетового излучения и перепадам температур в условиях умеренного, холодного и морского климата, а так же к действию агрессивных соединений вблизи промышленных объектов.

Имеет отличную укрывистость и адгезию к большинству минеральных материалов и лакокрасочных покрытий. Благодаря высоким гидрофобным свойствам, силиконовая краска Фасадка образует покрытие, которое не позволяет дождевой воде впитываться, капли воды стекают с окрашенной поверхности, а грязь не задерживается на поверхности. При этом покрытие остается паропроницаемым. Благодаря этому краска долговременно сохраняет прочность фасадов зданий и сооружений.

Силиконовая фасадная краска Фасадка рекомендуется для реставрационной окраски старой кирпичной кладки, известковых поверхностей и ветхого бетона.

Способ применения

Перед применением силиконовую фасадную краску Фасадка следует тщательно перемешать. При необходимости до рабочей вязкости разбавить растворителем: Р-4, Р-Универсал, смесь уайт-спирита с бутилацетатом в соотношении 3/1.

Краска наносится на поверхность кистью, валиком или краскораспылителем в 1-2 слоя.

Проведение окрасочных работ следует осуществлять при температуре воздуха не ниже-20°С, при условии, что обрабатываемая поверхность будет сухой, не обледенелой.

Перед окраской при отрицательных температурах выдержать материал в течение 24 ч при температуре не менее +18°С.

Время высыхания при температуре +20°С — 2 часа.

Расход

Расход силиконовой фасадной краски зависит от степени шероховатости и пористости поверхности и при однослойном покрытии может составлять от 150 до 300 г/м2. Предварительное грунтование может существенно уменьшить расход материала.

Меры предосторожности

При проведении внутренних работ, а также по окончании их, тщательно проветрить помещение. Использовать индивидуальные средства защиты.

Хранение

Состав хранить в прочно закрытой таре, предохраняя от действия тепла и прямых солнечных лучей.

Беречь от огня. Гарантийный срок хранения — 6 месяцев со дня изготовления.

Тара

Тара 12кг, 25кг. Внимание! Этикетка оснащена защитными элементами от подделок.

Технические данные

| Состав | силикон-органический лак, акриловая смола, светостойкие и атмосферостойкие пигменты, специальные добавки, органический растворитель |
| --- | --- |
| Внешний вид пленки | однородная матовая поверхность без морщин и посторонних включений |
| Массовая доля нелетучих веществ, % | 60 |
| Условная вязкость по В3-246 (сопло 4), сек, не менее | 50-110 |
| Время высыхания до степени 3 при t (20,0±0,5)°С, ч, не более | 4 |
| Укрывистость в пересчете на сухую пленку, г/кв.м, не более | 150 |
| Условная светостойкость, ч | 24 |
| Прочность пленки при ударе, см, не менее | 40 |
| Прочность пленки при изгибе, мм, не более | 3 |
| Стойкость к статическому воздействию воды при (20,0±2)°С, ч, не менее | 72 |
| Стойкость пленки к действию 3%-го раствора хлорида натрия, ч, не менее | 24 |
| Степень перетира, мкм, не более | 80 |
| Износостойкость, г/мкм, не менее | 2 |
| ТУ | 2313-028-98310821-2010 |