Ферролекс-80s

финишная эмаль для металла (глянцевая)

- глянцевая

- для внутренних и наружных работ

- простота и удобство нанесения в труднодоступных местах

- экономическая целесообразность

- отличная укрывистость

Ферролекс-80s — алкидно-уретановая финишная глянцевая эмаль по металлу.

Представляет собой суспензию пигментов и наполнителей в смеси алкидных модифицированных смол в органических растворителях.

Ферролекс-80s применяется в комплексной системе для защиты стальных, чугунных и других поверхностей из черного металла.

Позволяет обеспечить долговечную и надежную защиту строительных металлоконструкций, труб и трубопроводов, внешних поверхностей емкостей для хранения жидкостей, гаражей, заборов, металлоизделий, деталей машин и механизмов, оборудования, а также железобетонных конструкций и крыш.

Комплексная система незаменима для окраски металлических конструкций, металлоконструкций со сложным профилем, в том числе крупногабаритных металлоизделий.

Цвет

Базовые цвета: Белый, черный, серый.

Другие цвета: на заказ.

Способ применения

Применяется для финишной окраски металла для внутренних и наружных работ в комплексной системе лакокрасочных покрытий с антикоррозионными грунтовками на алкидной основе такими как:

- Грункор – с фосфтом цинка.

- Грункор Fe3O4 – с фосфатом цинка и железной слюдкой.

Перед нанесением перемешать, наносить на предварительно загрунтованную, сухую, очищенную от грязи поверхность распылителем, кистью или валиком в один-два слоя.

При необходимости эмаль до рабочей вязкости разбавить растворителем Уайт-Спирит не более 15%.

- Температурный режим нанесения эмали от: 0 до +35 ºС.

- Высыхание до степени 3 при температуре 20 ºС за 6-8 часов.

- Рекомендуемая толщина единовременного нанесения не более 40 мкм сухого покрытия.

- Окончательные характеристики покрытия достигаются через 5-7 дней при температуре +20°С.

Расход

Расход эмали: 130-170 г/м², при толщине пленки 30-40 мкм.

Меры предосторожности

При проведении внутренних работ, а также после их окончания тщательно проветрить помещение. Использовать индивидуальные средства защиты.

Хранение

Беречь от огня! Состав хранить в прочно закрытой таре, предохраняя от действия тепла и прямых солнечных лучей при температуре от - 30°С до +30°С.

Гарантийный срок хранения в заводской упаковке – 12 месяцев со дня изготовления.

Тара

Тара 20кг. Внимание! Этикетка оснащена защитными элементами от подделок.

Технические данные

| Состав | cуспензия пигментов и наполнителей в растворе алкидных смол и модификаторов |
| --- | --- |
| Массовая доля нелетучих веществ, % | 60-65 |
| Условная вязкость по вискозиметру В3-246 (сопло 4 мм) при температуре (20±0,5°С), сек | 60-120 |
| Время высыхания до степени 3 при t (20,0±0,5)°С, ч, не более | 8 |
| Укрывистость в пересчете на сухую пленку, г/кв.м, не менее | 40-120 |
| Прочность пленки при ударе, см, не менее | 40 |
| Прочность пленки при изгибе, мм, не более | 2 |
| Степень перетира, мкм, не более | 25 |
| Степень глянца при угле 60° (блескомер БФ-6) | 65-85 |