Фосфогрунт

быстросохнущий фосфатирующий грунт по металлу прямо на ржавчину

- холодное фосфатирование металла

- содержит преобразователь ржавчины

- локализует подпленочную коррозию

- повышенная адгезия к металлам

- совместимость со всеми типами ЛКМ

- быстрое время высыхания

- влагостойкость

- наносится прямо на ржавчину

Фосфогрунт – антикоррозионный, однокомпонентный фосфатный грунт для цветных и черных металлов на основе раствора в органических растворителях синтетических смол, коррозионно-стойких пигментов и преобразователя ржавчины.

Фосфогрунт предназначен для грунтования металлических поверхностей из алюминиевых, магниевых и титановых сплавов, углеродистых и нержавеющих сталей работающих при температуре до +130°С.

Фосфатирующая грунтовка Фосфогрунт рекомендуется к использованию при проведении ответственных окрасочных работ в системах антикоррозионной защиты с эмалями:

- Нержахим - химстойкая грунт-эмаль по металлу,

- Нержамет - краска по металлу и ржавчине "3 в 1",

- Сереброл - алюминиевая водостойкая эмаль по металлу,

- Термоксол - термостойкая эмаль для металла,

- Быстромет - быстросохнущая грунт-эмаль по металлу и ржавчине "3 в 1",

- Полимерон - глянцевая уретановая спецэмаль по металлу,

- Нержапласт - краска по металлу "жидкий пластик",

- Молотекс - декоративная молотковая эмаль для металла,

- Цикроль - грунт-эмаль по оцинковке,

так и в качестве самостоятельного межоперационного покрытия (в атмосферных условиях).

Применение

Фосфатирующий состав Фосфогрунт применяется для получения долговременной антикоррозионной защиты:

- поверхностей строительных металлоконструкций,

- ангаров,

- трубопроводов,

- мостов и гидросооружений,

- эстакад и платформ,

- железнодорожного транспорта,

- сельскохозяйственной техники

- строительных транспортных средств,

а также любых изделий из металла, эксплуатируемых в условиях агрессивной промышленной атмосферы умеренного, тропического и холодного климатов.

Фосфогрунт вступает в химическую реакцию с продуктами коррозии и образует слой нерастворимых соединений металла, повышает адгезию покрытия к металлу и многократно замедляет развитие подпленочной коррозии.

Может применяться как при первичной окраске (в том числе для обработки сварных швов), так и по плотно держащейся ржавчине с толщиной продуктов коррозии до 70 мкм. Возможно также применение по стеклопластику и керамике с целью повышения адгезионных характеристик финишных покрытий.

Грунтовка обеспечивает адгезионную прочность, противокоррозионную стойкость, влагостойкость и химическую стойкость системы лакокрасочного покрытия. Обладает хорошей укрывистостью, легко полируется, перекрывается любыми типами ЛКМ.

В межоперационном цикле окраски грунт надежно защищает металл на срок до 12 месяцев (при хранении в помещении или на открытом воздухе под навесом, влажность воздуха до 95%). Рекомендуется использовать при проведении ответственных окрасочных работ.

Способ применения

Наносить на сухую поверхность очищенную от пыли, грязи, масел и рыхлой ржавчины. Перед применением тщательно перемешать. Для достижения наилучших свойств системы покрытий рекомендуется обработать поверхность до степени не менее St3 или Sa2 по МС ISO 8501.

Замасленные поверхности обезжирить спецобезжиривателем ОМ-01С.

- Рабочая вязкость по ВЗ-4: 15-25 с. Растворители: о-ксилол, Р-Универсал, Р-4.

- Способ нанесения: кисть, валик, пневматическое или безвоздушное распыление, окунание.

- Температурный режим нанесения: от -10°С до + 40°С.

- Время высыхания при температуре +20°С – 30 мин.

Расход

Расход грунта 70-90 г/м², при толщине одного слоя 20-25 мкм.

Цвет: зеленый матовый.

Меры предосторожности

При проведении внутренних работ, а также после их окончания тщательно проветрить помещение. Использовать индивидуальные средства защиты.

Хранение

Не нагревать. Беречь от огня. Состав хранить в прочно закрытой таре, предохраняя от действия тепла и прямых солнечных лучей.
Гарантийный срок хранения в заводской упаковке — 6 месяцев со дня изготовления.

Тара

Тара 0,9кг, 3кг, 10кг, 20кг.

Внимание! Этикетка оснащена защитными элементами от подделок.

Технические данные

| Основа материала | смесь акриловых, эпоксидных и формальдегидных смол |
| --- | --- |
| Внешний вид пленки | однородная матовая поверхность |
| Массовая доля нелетучих веществ, % | 45-55 |
| Условная вязкость по В3-246 (сопло 4), сек, не менее | 15 |
| Прочность пленки при ударе, см, не менее | 50 |
| Прочность пленки при изгибе, мм, не более | 1 |
| Стойкость пленки к действию 3%-го раствора хлорида натрия, ч, не менее | 24 |
| Стойкость пленки к статическому воздействию ГСМ, ч | 24 |
| Степень перетира, мкм, не более | 40 |
| Адгезия, балл, не более | 1 |
| ТУ | 2312-042-98310821-11 |