Гермотекс

герметик для деформационных швов бетонных полов

- великолепная эластичность

- отличная адгезия

- после отверждения не имеет усадки

- термостойкость в интервале t от -50ºС до +60ºС

Гермотекс — герметик для деформационных швов бетона, двухкомпонентный полиуретановый эластичный герметик.

Герметик швов обладает высокой прочностью крепления к бетонным, кирпичным, стеклянным, резиновым, деревянным и металлическим поверхностям, тем самым обеспечивает долговечность строительных конструкций и позволяет экономить на повторных ремонтах.

Обладая великолепной эластичностью, герметик швов Гермотекс лучше других уплотнительных материалов противостоит истиранию, проколу, разрыву, т.е. удовлетворяет важнейшим требованиям к герметизирующим материалам для полов. Герметик обладает отличной адгезией (сцеплением) абсолютно ко всем строительным поверхностям.

Эластичные свойства полиуретановой системы позволяют использовать шовный герметик не только в строительстве, но и там, где необходима герметизация на гибких соединениях.

Применение

- для герметизации и заделки трещин и швов бетонных полов и плит,

- для герметизации стыков, подверженных вибрации и деформации,

- для ремонта швов и трещин дорожных покрытий,

- для устройства деформационных швов мостовых сооружений.

Способ применения

Наносят на чистую, сухую поверхность при температуре наружного воздуха и обрабатываемой поверхности от +5°С до +40°С.

Пористые цементно-песчаные основания рекомендуется предварительно загрунтоватьполиуретановой грунтовкой ПС-Грунт. Затем перемешать пасту (компонент А) с отвердителем (компонент Б) до получения однородной массы в течение 3 мин. Полученной композицией заполнить трещину наливом или шпателем.

- Жизнеспособность герметика 40 минут при температуре +20ºС.

- Время полного набора прочности — от 5 до 7 суток.

- Температура эксплуатации -50ºС+60ºС.

- Герметик поставляется в таре с заранее рассчитанной массой пасты и отвердителя.

Внимание! Использование материала в количестве, отличном от стандартной упаковки, недопустимо, так как это может привести к нарушению пропорций и ухудшению свойств материала.

Меры предосторожности

При проведении внутренних работ, а также после их окончания тщательно проветрить помещение. Использовать индивидуальные средства защиты.

Хранение

Не нагревать, беречь от огня.

Состав хранить в прочно закрытой таре, предохраняя от действия тепла и прямых солнечных лучей.

Перед применением после транспортировки при отрицательных температурах состав выдерживают в течение 24 часов при t(20±2)°С.

Гарантийный срок хранения — 6 месяцев со дня изготовления.

Тара

Тара 10кг.

Внимание! Этикетка оснащена защитными элементами от подделок.

Технические данные

| ТУ | 2312-041-98310821-11 |
| --- | --- |