Гидролон-Грунт

гидроизоляционная грунтовка для мастики Гидролон.

- простота и удобство нанесения

- ускоренное время высыхания

- отличная адгезия ко всем типам оснований

- химическая стойкость

Гидролон-Грунт — гидроизоляционный грунт для уретановой мастики.

Грунт представляет собой однокомпонентный материал, состоящий из раствора хлорсодержащего полимера в органических растворителях и целевых добавок.

Гидроизоляционный грунт предназначен для грунтования железобетонных, металлических, включая горячеоцинкованную сталь, битумных и полимерных покрытий перед нанесением мастики Гидролон.

Гидролон-Грунт обладает высокой проникающей способностью, высокой химической стойкостью и адгезией к основанию.

Способ применения

Состав готов к нанесению. Грунт наносят на чистую и сухую поверхность (влажностью не более 4%), с помощью велюрового или нейлонового валика с коротким ворсом.

Гидролон-Грунт наносят на поверхность в один слой при температуре от +5°С до +30°С, и влажности окружающей среды не более 70%. Последующее покрытие мастикой Гидролон наносить через 2-4 часа с момента нанесения грунтовки.

Оборудование и инструменты очистить органическими растворителями (сольвентом, Р-5А, ацетоном).

Расход

Расход грунта составляет 0,08-0,12кг на 1 кв.м. поверхности.

Меры предосторожности

При проведении внутренних работ, а также после их окончания тщательно проветрить помещение.
Использовать индивидуальные средства защиты.

Хранение

Не нагревать. Беречь от огня. Состав хранить в прочно закрытой таре, предохраняя от действия тепла и прямых солнечных лучей.
Гарантийный срок хранения — 6 месяцев со дня изготовления.

Тара

Тара 18кг. Внимание! Этикетка оснащена защитными элементами от подделок.

Технические данные

| Основа материала | пвх смола |
| --- | --- |
| Массовая доля нелетучих веществ, % | 19-21 |
| Условная вязкость по В3-246 (сопло 4), сек, не менее | 16-20 |
| Время высыхания до степени 3 при t (20,0±0,5)°С, ч, не более | 1 |
| ТУ | 2312-041-98310821-11 |