Гидролон

кровельная гидроизоляционная мастика

- 100%-я гидроизоляция кровли

- отличная адгезия ко всем типам оснований

- сохраняет эластичность при t от -50°С до +60°С

- образует эластичную водонепроницаемую мембрану

Гидролон — двухкомпонентная гидроизоляционная полиуретановая мастика (наливная кровля).

Кровельное покрытие Гидролон представляет собой двухкомпонентную полиуретановую мастику, на основе полиэфирных соединений с добавлением пластификаторов, наполнителей и целевых добавок.

Гидроизоляционная кровельная мастика образует на поверхности эластичную водонепроницаемую мембрану. Кровельное покрытие проявляет отличную устойчивость к механическим повреждениям, резким перепадам температур, имеет высокую сопротивляемость на разрыв.

Применение

Кровельная гидроизоляционная мастика Гидролон применяется для устройства новых и реконструкции старых кровель (наливная кровля), используется для герметизации и защиты цементно-песчаных и асфальтобетонных оснований,черепицы, шифера, оцинковки,рубероида и прочих кровельных материалов на битумной основе.

Гидроизоляционная мастика также применяется для промежуточной гидроизоляции мостовых сооружений, гидроизоляции железобетонных, металлических и других конструкций.

Способ применения

Поверхность предварительно загрунтовать кровельной грунтовкой Гидролон-Грунт. Мастику наносят на чистую и сухую поверхность. Нанесение производят при температуре наружного воздуха и окрашиваемой поверхности от +5°С до +30°С. Компонент А предварительно размешивают для устранения осадка.

В емкость с компонентом А добавить содержимое емкости с компонентом Б и тщательно перемешать до получения однородной массы. Смешивание компонентов производят при помощи низкооборотной дрели с перемешивающей насадкой (не более 600 об/мин). Жизнеспособность композиции составляет не менее 40 мин. при температуре +20°С.

В процессе отверждения покрытие переходит из пастообразного состояния в резиноподобное.

Гидролон наносят разливом с последующим распределением материала по поверхности слоем необходимой толщины раклей или шпателем. Для перемещения по свеженалитому полу рекомендуется использовать специальные игольчатые подошвы.

Расход

Расход материала на 1 кв.м. поверхности при толщине 1мм составит – 1,3кг. Рекомендуется нанесение в 2-3 слоя.

Меры предосторожности

Запрещается наносить кровельный материал Гидролон во время выпадения осадков или росы.

Внимание! Мастика Гидролон поставляется в таре с заранее рассчитанной массой пасты и отвердителя – использование материала в количестве, отличном от стандартной упаковки, крайне нежелательно, так как это может привести к нарушению пропорций и ухудшению свойств материала.

При проведении работ рекомендуется пользоваться защитными очками и перчатками.

По окончании работ инструмент, используемый в работе, очистить с помощью ветоши, смоченной в растворителе (сольвент). Отвержденный кровельный материал Гидролонможет быть удален только механическим путём.

Хранение

Пасту и отвердитель необходимо хранить в герметически закрытой таре.

При транспортировке и хранении пасты и отвердителя при отрицательнытемпературе ниже 0°С распаковка тары должна производиться не ранее, чем через 24 часа после их выдержки при температуре 20-25°С.

Гарантийный срок хранения — 6 месяцев со дня изготовления.

Тара

Тара 10кг, 20кг. Внимание! Этикетка оснащена защитными элементами от подделок.

Технические данные

| Основа материала | двухкомпонентный полиуретан |
| --- | --- |
| Внешний вид пленки | однородная полуглянцевая поверхность |
| Время высыхания до степени 3 при t (20,0±0,5)°С, ч, не более | 24 |
| Жизнеспособность после смешения, мин, не менее | 40 |
| Относительное удлинение при разрыве, %, не менее | 170 |
| ТУ | 2312-041-98310821-11 |