Гидрошпат

гидроизоляция пола, гидроизоляционная уретановая шпатлёвка на водной основе

- водостойкость и водонепроницаемость

- высокая адгезия и износостойкость

- наносится на свежий и влажный бетон

- экологичность (водная основа)

Гидрошпат — гидроизоляция полов, гидроизоляционная уретановая шпатлёвка на водной основе.

Гидроизоляционная шпатлёвка характеризуется высокой стойкостью к воздействию минеральных и органических сред и механической прочностью на сжатие и на отрыв.

Шпатлёвка Гидрошпат применяется как самостоятельное покрытие, так и в комплексе с другими материалами.

Применение

Гидроизоляционная шпатлёвка применяется для гидроизоляции пола, для заделки трещин бетонных полов (в т.ч. мелких, "паутинка"), для создания защитного и гидроизоляционного слоя под системы наливных полов. Шпатлёвка может наноситься на влажные основания, на свежий бетон.

Гидрошпат используется для гидроизоляции бассейнов и резервуаров с водой, для гидроизоляции под плитку и цементную стяжку, для гидроизоляции санитарных помещений и очистных сооружений, а также для внешней гидроизоляции фундаментов.

Гидроизоляционное покрытие является экологически чистым, может применяться в пожаро- и взрывоопасных местах.

Объекты применения

Гидрошпат рекомендуется для применения внутри и снаружи помещений:

- пищевая и фармацевтическая промышленность

- торговые, складские, подсобные помещения, «мокрые» цеха

- производственные, ремонтные помещения, гаражи, ангары

- торговые центры, офисы, школы, больницы

Способ нанесения

Компоненты А, Б и С смешиваются перед применением с помощью механической мешалки. Наносить на чистую поверхность, с помощью ракли с регулируемым зазором или зубчатым шпателем.

Расход составляет 1,5-4,0 кг/м2 в зависимости от толщины слоя.

После проведения работ инструмент очистить водой.

Состав

Трехкомпонентный уретановый компаунд, состоит из полуфабриката (водной дисперсии уретанового пленкообразователя с целевыми добавками), отвердителя и сухой смеси.

Хранение

Полуфабрикат шпатлёвки хранить при температуре не ниже +5°С.

Гарантийный срок хранения в заводской упаковке – 12 месяцев со дня изготовления.

Тара

Тара 5кг.

Внимание! Этикетка оснащена защитными элементами от подделок.

Технические данные

| Основа материала | уретановый преполимер |
| --- | --- |
| Внешний вид пленки | однородная матовая поверхность |
| Массовая доля нелетучих веществ, % | 80 |
| Время высыхания до степени 3 при t (20,0±0,5)°С, ч, не более | 24 |
| Жизнеспособность после смешения, мин, не менее | 24 |
| ТУ | 2313-031-98310821-2010 |