Гидростоун

водостойкая краска для бетонных бассейнов

- простота и удобство нанесения

- повышенная износостойкость покрытия

- водостойкость и водонепроницаемость

- высокая химическая стойкость

Гидростоун — водостойкое покрытие для бассейнов, однокомпонентная винилхлоридсодержащая краска для бетонных бассейнов, фонтанов, резервуаров.

Покрытие отлично защищает бетон от воздействия воды, создавая водонепроницаемую пленку, не отслаивается, не образует пузырей, устойчиво к истиранию.

Краска для бассейна устойчива к соляным растворам, озонированной и хлорированной воде.

Применение

Гидростоун применяется для защитно-декоративной окраски пористых цементно-песчаных и бетонных поверхностей бассейнов, фонтанов, резервуаров для воды.

Способ применения

Для нанесения краски поверхность должна быть сухой, очищенной от остатков старого покрытия, жира и грязи. Состав наносится на пористые цементно-песчаные поверхности методом пневматического распыления, валиком или кистью в 1-2 слоя. Второй слой рекомендуется наносить через 24 часа.

При необходимости до рабочей вязкости разбавить растворителем: Р-Универсал или бутилацетат.

Срок ввода окрашенного объекта в эксплуатацию, контактирующего с водой (фонтаны, бассейны) не ранее 5 суток.

Проведение окрасочных работ следует осуществлять при температуре воздуха от +5°С.

Температура эксплуатации от -40˚С до +80˚С.

Расход

Расход краски составляет 0,2-0,3кг на 1 кв.м. поверхности в зависимости от вида, марки бетона и его состояния.

Базовые цвета: салатный RAL 6021, голубой RAL 5012. Другие цвета: на заказ по желанию заказчика.

Меры предосторожности

При проведении внутренних работ, а также после их окончания тщательно проветрить помещение. Использовать индивидуальные средства защиты.

Хранение

Состав хранить в прочно закрытой таре, предохраняя от действия тепла и прямых солнечных лучей. Не нагревать. Беречь от огня.

Гарантийный срок хранения — 6 месяцев со дня изготовления.

Тара

Тара 3кг, 10кг, 20кг.

Внимание! Этикетка оснащена защитными элементами от подделок.

Технические данные

| Основа материала | пвх смола |
| --- | --- |
| Внешний вид пленки | однородная полуглянцевая поверхность |
| Массовая доля нелетучих веществ, % | 44-50 |
| Условная вязкость по В3-246 (сопло 4), сек, не менее | 90-140 |
| Время высыхания до степени 3 при t (20,0±0,5)°С, ч, не более | 3 |
| Твердость пленки после 72 ч, по маятнику М-1, усл. ед. | 0.3 |
| Стойкость к статическому воздействию воды при (20,0±2)°С, ч, не менее | 48 |
| Степень перетира, мкм, не более | 60 |
| ТУ | 2313-007-98310821-2008 |