КС-Клей

универсальный строительный клей на основе жидкого стекла

- простота и удобство нанесения

- универсальность применения

- термостойкость и морозоустойчивость

- экологичность и пожаробезопасность

КС-Клей — универсальный строительный клей, клеящий состав на основе натриевого жидкого стекла.

Строительный клей на основе натриевого жидкого стекла с добавлением минерального наполнителя и специальных добавок.

КС-Клей легко наносится на поверхность, после высыхания образует прочную эластичную морозостойкую структуру. Прекрасно проявляет свои клеящие свойства, в том числе к крепким старым окрасочным покрытиям.

Не содержит компонентов, вредных для здоровья человека, пожаробезопасен, практически не имеет запаха.

Применение

Универсальный строительный клей КС-Клей применяется для приклеивания керамической и стеклянной плитки, природного и искусственного камня, древесины, фанеры, паркета,изделий из ДСП и ДВП, линолеума на джутовой, войлочной и тканевой основе,теплоизоляционных покрытий.

Плиточный клей КС-Клей пригоден к использованию внутри помещений любых типов и условий эксплуатации, в том числе: кухни, подвалы, чердаки, производственные цеха, а также крытые площадки, лестничные пролёты, подъезды и т.п.

Клей может использоваться на стенах, потолках и полах с ограничением в помещениях с интенсивным прямым воздействием воды.

Универсальный клей КС-Клей применяется также в качестве кладочного состава и декоративной замазки для отделки печей и каминов (t нагрева до +150°С, при отсутствии непосредственного контакта с пламенем).

Кроме того, клей используется в кладочных работах для возведения стенок и перегородок из стеклоблоков.

Способ применения

Склеиваемые поверхности очистить от пыли и грязи, при необходимости обезжирить.

Перед применением клей тщательно перемешать, нанести тампоном, кистью или валиком тонким слоем на одну из склеиваемых поверхностей.

Пористые поверхности предварительно загрунтовать универсальной акриловой грунтовкой. Клей наносят на одну из склеиваемых поверхностей (слой не менее 1мм) кистью или зубчатым шпателем, после чего плотно прижимают.

Выступивший на лицевую поверхность клей необходимо сразу удалить влажной тканью. Плиточные, панельные и рулонные отделочные материалы укладывать на свежий нанесённый клей не позднее 10мин.

Время корректировки до 10-25 минут в зависимости от впитывающей способности основания. После окончательного выравнивания наклеиваемый материал необходимо плотно прижать (по всей площади) к основанию.

При проведении печных, кладочных, каминных и аналогичных облицовочных работ клей наносить на обе соприкасающиеся грани общей толщиной до 4мм.

Наносить состав при температуре не ниже +5°С.

Время полного высыхания при температуре +20°С — 24 часа.

Расход

Расход клея 0,5-1кг — на 1 кв.м.

Меры предосторожности

Использовать индивидуальные средства защиты. При попадании в глаза и она открытые участи тела промыть водой.

Хранение

Хранить в плотно закрытой таре при температуре от +5°С до +30°С.

Гарантийный срок хранения в заводской упаковке — 6 месяцев со дня изготовления.

Тара

Тара 18кг. Внимание! Этикетка оснащена защитными элементами от подделок.

Технические данные

| ТУ | 2385-053-98310821-11 |
| --- | --- |