Люксорит Бетон-Контакт

адгезионный акриловый грунт (бетоноконтакт)

- высокая адгезия

- влагостойкость и долговечность

- газопроницаемость и антибактериальность

- экологичность и пожаробезопасность

Люксорит Бетон-Контакт — адгезионный грунт с кварцевым наполнителем, акриловая грунтовка для внутренних работ.

Высококачественный сцепляющий адгезионный грунт с кварцевым наполнителем, для предварительной обработки плотных, не впитывающих влагу, оснований. Представляет собой водный раствор акриловой дисперсии, антисептика, кварцевого песка, пластификатора и комплексных добавок.

Люксорит Бетон-Контакт образует прочную шероховатую поверхность, придаёт сцепляющие свойства гладким поверхностям, увеличивает адгезию штукатурной смеси к основанию.

Оптимально подобранный по размеру кварцевый наполнитель (0,3-0,4мм) формирует фактурную поверхность, обеспечивает надёжное долговечное покрытие. Создаёт влагостойкое, газопроницаемое, пожаробезопасное, антисептическое, экологически безопасное покрытие с высокой адгезией.

Для внутренних работ.

Применение

Люксорит Бетон-Контакт предназначен для предварительной обработки плотных, не впитывающих поверхностей (монолитный бетон со звукопоглощающей плёнкой, массивные перекрытия, зашлифованные бетонные блоки, бетонные полы, стены, потолки).

Адгезионный грунт применяется также для обработки старой облицовочной керамической плитки и других прочно-держащихся покрытий перед нанесением всех видов штукатурки (гипсовой, гипсово-известковой, цементной и т.п.) и строительных материалов.

Способ применения

Поверхность должна быть сухой, прочной, очищенной от краски, масел, пыли. Перед применением тщательно перемешать.

- Наносить ровным слоем, кистью или валиком при температуре не ниже +5°С.

- Время высыхания: 24 часа при температуре +20°С и относительной влажности воздуха 65%.

Нанесение последующих материалов осуществляется только после полного высыхания грунта. После окончания работ инструмент промыть водой.

Расход

Расход грунтовки – 250-350г/м².

Хранение

Хранить при температуре от +5°С до от +35°С, в защищённом от нагрева и прямых солнечных лучей месте. Не допускать замерзания!

Гарантийный срок хранения в заводской упаковке — 12 месяцев со дня изготовления.

Тара

Тара 12кг, 20кг. Внимание! Этикетка оснащена защитными элементами от подделок.

Технические данные

| Основа материала | акриловая смола |
| --- | --- |
| ТУ | 2316-027-98310821-2010 |