Люксорит

интерьерная краска для влажных помещений

- супербелая

- моющаяся

- укрывистая

- износостойкая

- антисептическая

- влагостойкая

- экологически и пожаробезопасная

Люксорит — вододисперсионная краска для стен и потолков влажных помещений, супербелая матовая краска для внутренних отделочных работ.

Интерьерная латексная краска для высококачественной отделки стен и потолков влажных помещений. Представляет собой водный раствор акрилового латекса, молотого мрамора, диоксида титана, реалогических, антисептических и пластифицирующих добавок.

Вододисперсионная краска Люксорит образует ослепительно белое покрытие, стойкое к мытью и моющим средствам.

Краска супербелая, матовая, износостойкая, антисептическая, пылеотталкивающая, экономичная в расходе, стойкая к высокой влажности и моющим средствам, пожаровзрывобезопасная, паропроницаемая, обладает прекрасной адгезией, без запаха. Быстро достигает заданного уровня прочности и водостойкости.

Применение

Латексная краска Люксорит применяется для окраски помещений с высокой эксплуатационной нагрузкой (лестничные клетки, вестибюли, больницы, промышленные и сельскохозяйственные здания) и помещений с повышенной влажностью (ванные комнаты, кухни, коридоры, помещения для бассейнов).

Используется для окраски по бетону, кирпичу, штукатурке и другим поверхностям.

Способ применения

Наносить на прочное, сухое, очищенное от старой краски, масел и грязи основание. Поверхность перед окраской загрунтовать проникающей грунтовкой Люксорит-Грунт, неровности зашпатлевать акриловой шпатлёвкой Люксорит-Шпатлёвка.

Краску перед применением тщательно перемешать, при необходимости разбавить водой не более 10% от объёма. Наносить на подготовленную поверхность валиком, кистью или краскораспылителем при температуре выше +5°С. Время высыхания до отлипа 1 час при температуре +20°С и относительной влажности воздуха 65%. Следующий слой можно наносить через 3 часа.

Стойкость к мытью и механическим нагрузкам — через 24 часа. После окончания работ инструмент промыть водой.

Расход

Расход 150-200 г/м² на один слой, в зависимости от фактуры и впитывающей способности поверхности.

Цвет:

Супербелая (матовая).

Колеровка краски осуществляется от 72 кг по системам цветов: Московской цветовой палитре и Tikkurila Symphony (Opus I; Opus II)

Хранение

Хранить в плотно закрытой таре, при температуре от +5°С до +35°С, в дали от источников тепла и отсутствии воздействия прямых солнечных лучей. Не допускать замерзания!

Гарантийный срок хранения в заводской упаковке — 12 месяцев со дня изготовления.

Тара

Тара 4кг, 12кг, 24кг. Внимание! Этикетка оснащена защитными элементами от подделок.

Технические данные

| Основа материала | акриловая смола |
| --- | --- |
| Внешний вид пленки | однородная матовая поверхность |
| ТУ | 2316-027-98310821-2010 |