Нержалюкс-Грунт

адгезионная акриловая грунтовка для алюминия и цветных металлов

- повышенная адгезия к металлам

- водостойкость и атмосферостойкость

- надёжное сцепление с финишным покрытием

- быстросохнущий

Нержалюкс-Грунт — антикоррозионный грунт для алюминия и его сплавов, для грунтования алюминиевых и оцинкованных поверхностей.

Высококачественная однокомпонентная грунтовка для цветных и чёрных металлов на основе модифицированных акриловых сополимеров, целевых добавок и органических растворителей.

Грунтовка Нержалюкс-Грунт используется для предварительного грунтования изделий из углеродистой и нержавеющей стали, алюминиевых, магниевых, титановых сплавов и оцинкованных поверхностей.

Обеспечивает адгезионную прочность, стойкость к пресной воде и её парам, морской воде, минеральным маслам и смазкам, бензину, керосину и другим нефтепродуктам, при воздействии агрессивных газов, растворам кислот и солей, растворам щелочей, растворам нейтральных солей.

Грунт по металлу Нержалюкс-Грунт применяется в системах покрытий с атмосферостойкими эмалями Нержалюкс, Полимерон, Нержамет, Нержапласт.

Акриловый адгезионный грунт используется для получения комплексной антикоррозионной защиты поверхностей строительных конструкций: металлических и оцинкованных кровель, куполов, ангаров, оцинкованного профиля, желобов, водостоков, деталей машин и других металлоизделий.

Способ применения

Грунтовку для цветных металлов Нержалюкс-Грунт перед применением тщательно перемешивают до однородного состояния.

Наносят на сухую поверхность, очищенную от грязи, пыли, масел и ржавчины.

Замасленные поверхности обезжирить спецобезжиривателем ОМ-01С.

При наличии ржавчины поверхность очистить до степени Sа 21/2 по МС ИСО 8501 (абразивоструйная очистка).

Способы нанесения: пневматическое или безвоздушное распыление, кисть, валик.

При необходимости грунт может быть разбавлен до рабочей вязкости растворителями Р-648 или Р-5А.

Время высыхания до степени 3: при температуре +20±2°С не более 0,5 часа.

После высыхания грунтовки в течение 0,5 часа при t+20°С, наносят следующие слои лакокрасочных материалов.

Температурный режим нанесения : от +5°С до +30°С и относительной влажности воздуха не выше 80%.

Расход

Расход грунтовки составляет 80-120 г/кв.м. при толщине одного слоя 8-15 мкм. Рекомендуемое количество слоев: 1-2.

Цвет

Базовый цвет: желтый.

Меры предосторожности

При проведении внутренних работ, а также после их окончания тщательно проветрить помещение. Использовать индивидуальные средства защиты.

Хранение

Не нагревать. Беречь от огня. Состав хранить в прочно закрытой таре, предохраняя от действия тепла и прямых солнечных лучей при температуре окружающего воздуха не выше +30ºС.

Гарантийный срок хранения в заводской упаковке — 6 месяцев со дня изготовления.

Тара

Тара 5 кг, 20кг. Внимание! Этикетка оснащена защитными элементами от подделок.

Технические данные

| Основа материала | акриловая смола |
| --- | --- |
| Массовая доля нелетучих веществ, % | 13-16 |
| Условная вязкость по В3-246 (сопло 4), сек, не менее | 13-20 |
| Прочность пленки при ударе, см, не менее | 50 |
| ТУ | 2313-011-98310821-2008 |