Нержамет-Грунт аэрозоль

грунтовка аэрозольная для металла

- простота и удобство нанесения

- повышенная адгезия к металлам

- усиленные антикоррозионные свойства

- быстросохнущая

Нержамет-Грунт аэрозоль — высококачественная алкидная грунтовка в аэрозольных баллончиках.

Аэрозольный грунт предназначен для подготовки к окраске металлических поверхностей. Обладает высокой адгезией, атмосферостойкостью и хорошей укрывистостью. Легко наносится на труднодоступные места, образует на окрашиваемой поверхности прочное покрытие.

Имеет высокую скорость высыхания, что позволяет наносить эмаль уже через 30 минут естественной сушки.

Применение

- Во избежание попадания следов аэрозоля рекомендуется защищать поверхности, не подлежащие окраске.

- Для достижения наилучших результатов грунт следует наносить при температуре окружающей среды не ниже +10°С.

- Перед использованием баллон энергично встряхивать в течение 2-3-х минут.

- Наносить на предварительно зачищенную и обезжиренную поверхность (обезжирить спецобезжиривателем ОМ-01С).

- Грунт наносится с расстояния 25-30см в 2 слоя с промежуточной сушкой 10–15 минут при температуре +20°С. Толщина покрытия: 10-15мкм на каждый слой.

- Время сушки «на отлип» при температуре +20°С — 30 минут. Время полного высыхания при температуре +20°С — 3 часа.

Применяется для наружных и внутренних работ.

Внимание! По окончании работы, во избежание засорения головки распылителя, рекомендуется перевернуть баллон вверх дном и распылять до тех пор, пока не перестанет поступать грунт.

Состав

Модифицированная алкидная смола, пигменты, наполнители, функциональные добавки, ксилол, метилацетат, пропан, бутан.

Цвет: белый, черный, серый, красно-коричневый.

Меры предосторожности

Огнеопасно! Содержимое под давлением!

Беречь от попадания прямых солнечных лучей и нагревания выше 50°С.

Не вскрывать и не сжигать после использования!

Не распылять вблизи источников огня и раскалённых предметов!

Не курить во время пользования!

Беречь от детей!

Не вдыхать испарения и брызги, избегать попадания на открытую кожу и в глаза!

Тара

1 баллончик — 520 мл. Внимание! Этикетка оснащена защитными элементами от подделок.