Нержамет-Грунт

антикоррозионная алкидная грунтовка по металлу

- простота и удобство нанесения

- повышенная адгезия к металлам

- высокие антикоррозионные свойства

- грунтовка «два в одном»

- наносится прямо на ржавчину

- алюминиевый наполнитель

Нержамет-Грунт — высокоэффективная антикоррозионная алкидная грунтовка по металлу.

Антикоррозионный алкидный грунт с ингибиторами коррозии и алюминиевым наполнителем. Грунт применяется как для чистых, так и ржавых металлических поверхностей. Наносится прямо на ржавчину.

Антикоррозионная грунтовка Нержамет-Грунт — продукт "два в одном". Совмещает в себе преобразователь ржавчины и антикоррозионный грунт.

Антикоррозионная грунтовка обеспечивает длительную защиту поверхности металла от коррозии, агрессивного воздействия атмосферы, влажности, солнца и т.п. Грунтовка обладает высокой укрывистостью, образует ровную полуматовую плёнку.

Покрытие на основе данного грунта отличается высокой изолирующей способностью и влагостойкостью. Входящий в состав алюминиевый наполнитель придает покрытию дополнительные износостойкие качества.

Нержамет-Грунт  может использоваться и в качестве самостоятельного покрытия.

Применение

Антикоррозионная алкидная грунтовка Нержамет-Грунт применяется для защиты поверхностей из чёрного металла и чугуна, в том числе покрытых ржавчиной и остатками старого покрытия, плотно сцепленными с металлом.

Антикоррозионный грунт позволяет обеспечить долговечную и надёжную защиту от коррозии строительных металлоконструкций, труб, бытовых радиаторов отопления, внешних поверхностей емкостей водонапорных башен, гаражей, деталей машин и механизмов, а также железобетонных конструкций и металлических крыш.

Грунт для металла изготавливается с применением современных технологий, с использованием высококачественного сырья отечественных и зарубежных производителей.

Способ применения

Грунтовку перед нанесением перемешать. Наносить на сухую, очищенную от пыли, масел, грязи и рыхлой ржавчины поверхность распылителем, кистью или валиком в один-два слоя.

Замасленные поверхности обезжирить спецобезжиривателем ОМ-01С. При необходимости грунт до рабочей вязкости разбавить уайт-спиритом.

Температурный режим нанесения грунтовки: от -5°С до +50°С. Время высыхания при температуре +20°С — 4 часа.

Расход

Расход грунта — 0,25-0,3кг на 1 кв.м. в зависимости от формы и структуры покрываемой поверхности.

Цвет

Базовые цвета: серый, красно-коричневый.

Меры предосторожности

При проведении внутренних работ, а также после их окончания тщательно проветрить помещение.
Использовать индивидуальные средства защиты.

Хранение

Не нагревать. Беречь от огня. Грунт хранить в прочно закрытой таре, предохраняя от действия тепла и прямых солнечных лучей.
Гарантийный срок хранения — 12 месяцев со дня изготовления.

Тара

Тара 0,9, 3кг, 12кг, 25кг.

Внимание! Этикетка оснащена защитными элементами от подделок.

Технические данные

| Основа материала | алкидная смола |
| --- | --- |
| Внешний вид пленки | однородная матовая поверхность |
| Массовая доля нелетучих веществ, % | 53-58 |
| Условная вязкость по В3-246 (сопло 4), сек, не менее | 20-60 |
| Время высыхания до степени 3 при t (20,0±0,5)°С, ч, не более | 4 |
| Прочность пленки при ударе, см, не менее | 40 |
| Прочность пленки при изгибе, мм, не более | 3 |
| Степень перетира, мкм, не более | 40 |
| ТУ | 2312-007-98310821-08 |