ПВА-Строительный

поливинилацетатный строительный клей на водной основе

- повышает адгезию растворов

- универсальность применения

- экологичность и пожаробезопасность

ПВА-Строительный — поливинилацетатный строительный клей на водной основе.

Строительный клей представляет собой водорастворимую поливинилацетатную дисперсию. Состав применяется в качестве добавки в строительные растворы и смеси, а также для склеивания изделий из бумаги, картона, тканей, приклеивания обоев.

Клей ПВА-Строительный используется в качестве модификатора для улучшения технологических и адгезионных свойств строительных смесей, штукатурных и шпатлёвочных составов.

Позволяет регулировать эластичность строительных растворов в зависимости от решаемой задачи. Препятствует образованию усадочных трещин, повышает влагостойкость и прочность растворов. Улучшает эксплуатационные свойства растворов и облегчает их обработку.

Не содержит органических растворителей, экологически чистый и пожаробезопасный

Способ применения

Склеиваемые поверхности должны быть очищены от пыли и грязи, при необходимости обезжирены. Пористые поверхности необходимо предварительно загрунтовать акриловой грунтовкой. Срок высыхания грунтовочного слоя - 1 час.

Перед применением клей тщательно перемешать, нанести тампоном, кистью или валиком тонким слоем на одну из склеиваемых поверхностей. Излишки клея удалить влажной салфеткой сразу после укладки. Склеиваемые поверхности плотно прижать друг к другу.

При изготовлении растворов клей добавлять только после предварительного разведения водой в соотношении не менее 500г клея на 10 литров воды.

Работы с клеем рекомендуется проводить при температуре воздуха не ниже +5°С. Время полного высыхания при температуре +20°С – 24 часа.

Расход

Расход клея 0,25-0,4кг — на 1 кв.м.

Меры предосторожности

При попадании на кожу или слизистую оболочку глаз необходимо тщательно промыть тёплой водой.

Хранение

Хранить в плотно закрытой таре, при температуре от +1 до +35°С. Не замораживать!

Гарантийный срок хранения в заводской упаковке — 12 месяцев со дня изготовления.

Тара

Тара 20кг. Внимание! Этикетка оснащена защитными элементами от подделок.

Технические данные

| ТУ | 2385-053-98310821-11 |
| --- | --- |