Полибетол

полиуретановая краска для пола без запаха (матовая)

- матовая

- водостойкая

- ударопрочная

- маслобензостойкая

- химически стойкая

- стойкая к абразивному износу

- долговечная в жёстких условиях эксплуатации

- износостойкая

- нанесение слоем до 200 мкм

- возможность нанесения от -10˚С

- температура эксплуатации от -60˚С до +100˚С

- без запаха

- не содержит органических растворителей

Полибетол — матовая полиуретановая эмаль для защиты бетонных полов, полиуретановая краска без запаха с повышенной износостойкостью.

Однокомпонентная полиуретановое напольное покрытие, не содержащее органических растворителей, отверждаемое влагой воздуха.

Эмаль предназначена для создания защитного покрывного слоя бетонных полов в помещениях с высокими механическими нагрузками, подверженных воздействию агрессивных химических веществ.

Полибетол образует износостойкое, эластичное и ударопрочное покрытие, устойчивое к химическим воздействиям. Обладает низкой проницаемостью для воды, нефтехимии и прочих жидкостей.

Отличается высокой стойкостью к воздействию большинства химических веществ, бензина, масел, моющих средств.

При нанесении на бетонное основание рекомендуется использовать комплексную систему покрытий состоящую из грунтовки Полибетол-Грунт и финишной эмали Полибетол, что позволит исключить образование дефектов покрытия и значительно улучшит сцепление с основанием.

Применение

Полиуретановая краска для пола без запаха Полибетол применяется на объектах промышленного и гражданского назначения:

- торговые и складские помещения,

- предприятия пищевой и фармацевтической промышленности,

- гаражные комплексы,

- автосервисы, автомойки и автомастерские,

- многоэтажные парковки,

- детские, дошкольные и медицинские учреждения,

- общественные помещения и т.д.

Полиуретановое покрытие Полибетол характеризуется очень высокой стойкостью к химическим и механическим нагрузкам.

Способ применения

Бетонное основание должно соответствовать требованиям СНиП 2.03.13-88 «Полы» и СНиП 3.04.03-87 «Изоляционные и отделочные работы». Поверхность предварительно шлифуется, за счет шлифовки удаляется цементное (известковое) молочко, поверхность получается прочнее и ровнее.

Основание для нанесения покрытия должно быть чистое и сухое (влажность основания не более 4%), прочное (на сжатие не менее 20 МПа, прочность на отрыв не менее 1,5 МПа).

В соответствии с техзаданием материал может наноситься на подготовленное бетонное основание без грунтования, либо предварительногрунтуют и обеспыливают грунтовкой по бетону без запаха Полибетол-грунт. Приступать к нанесению Полибетол на бетон можно через 8-12 часов после обработки составом Полибетол-Грунт.

Перед нанесением материал необходимо тщательно перемешать.

- Полибетол наносят слоем до 200мкм, распределяя материал по поверхности раклей или валиком.

- Второй слой рекомендуется наносить через 8-12 часов.

- После окончания работ инструмент очистить органическим растворителем (сольвент, ксилол, Р-Универсал).

Температура поверхности и окружающего воздуха при нанесении должна быть выше -10°С и не менее, чем на 3°С выше точки росы, влажность воздуха в пределах от 35% до 95%.

Пешеходная нагрузка допускается через 24 часа. Окончательная механическая прочность и химстойкость достигается спустя 3-5 дней в зависимости от влажности окружающего воздуха.

Температура эксплуатации от -60˚С до +100˚С.

Расход

Расход — 130-160 г/м² при толщине 80-100 мкм.

Базовые цвет:  cерый.

Меры предосторожности

Материал не содержит органические растворители.

При попадании материала в глаза промыть большим количеством воды.

Использовать индивидуальные средства защиты.

Хранение

Хранить в прочно закрытой таре, предохраняя от действия тепла и прямых солнечных лучей при температуре от -40 до +30°С. Не нагревать, беречь от огня!
Гарантийный срок хранения в заводской упаковке — 6 месяцев со дня изготовления.

Тара

Тара 12кг, 24кг. Внимание! Этикетка оснащена защитными элементами от подделок.

Технические данные

| Состав | однокомпонентный материал на основе полиуретанового полимера, без органических растворителей |
| --- | --- |
| Внешний вид пленки | однородная матовая поверхность |
| Массовая доля нелетучих веществ, % | 99 |
| Прочность пленки при ударе, см, не менее | 30 |
| Прочность пленки при изгибе, мм, не более | 3 |
| Твердость пленки после 72 ч, по маятнику М-1, усл. ед. | 0.7 |
| Стойкость к статическому воздействию воды при (20,0±2)°С, ч, не менее | 72 |
| Стойкость пленки к статическому воздействию ГСМ, ч | 72 |
| Степень перетира, мкм, не более | 80 |
| Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 6 мм | 25 |
| Время высыхания покрытия до степени 3 при t. 20°С и относительной влажности воздуха 55%, ч, не более | 6 |
| ТУ | 20.30.12-002-01524656-2017 |