Полимерон-Грунт

быстросохнущая алкидно-уретановая грунтовка по металлу

- простота и удобство нанесения

- повышенная адгезия к металлам

- ускоренное время высыхания

- надёжное предотвращение коррозии

Полимерон-Грунт — антикоррозионная быстросохнущая алкидно-уретановая грунтовка для защиты металла. Специальный алкидно-уретановый грунт для металлических поверхностей, требующих ускоренной сушки в системе с алкидно-уретановыми лакокрасочными материалами (спецэмаль Полимерон).

Ускоренное время высыхания позволяет сократить трудовые и материальные затраты производства.

Применение

Антикоррозионный спецгрунт Полимерон-Грунт предназначен для получения долговременной антикоррозионной защиты:

- наружных поверхностей строительных металлоконструкций,

- трубопроводов,

- мостов и гидросооружений,

- эстакад и платформ,

- строительных транспортных средств,

- железнодорожного транспорта,

- сельскохозяйственной техники

эксплуатируемых в условиях агрессивной промышленной атмосферы.

Способ применения

Грунт готов к применению. Перед применением его следует тщательно перемешать.

Грунт наносят на сухую, очищенную от грязи, масел и рыхлой ржавчины поверхность (по ГОСТ 9.402). Замасленные поверхности обезжирить спецобезжиривателем ОМ-01С.

При необходимости до рабочей вязкости разбавляют смесью уайт-спирит/ксилол (1:1), либо ксилолом или уайт-спиритом.

Рабочая вязкость по вискозиметру ВЗ-246 (диаметр сопла 4мм) при температуре(20±0,5)°С:

- при нанесении методом пневматического распыления 18-25с.;

- при нанесении методом безвоздушного распыления, кисть или валиком не менее 45с.;

Время высыхания при температуре (20±2)°С в течение 3 ч, при температуре (80±2)°С в течение 30 минут.

Расход

Расход грунта составляет 120-150 г/кв.м – при толщине одного слоя 18-22мкм.

Цвет

Базовые цвета: серый, красно-коричневый.

Меры предосторожности

При проведении внутренних работ, а также после их окончания тщательно проветрить помещение. Использовать индивидуальные средства защиты.

Хранение

Не нагревать. Беречь от огня. Состав хранить в прочно закрытой таре, предохраняя от действия тепла и прямых солнечных лучей.
Гарантийный срок хранения в заводской упаковке — 1 год со дня изготовления.

Тара

Тара 12кг, 25кг.

Внимание! Этикетка оснащена защитными элементами от подделок.

Технические данные

| Основа материала | алкидно-уретановый лак |
| --- | --- |
| Массовая доля нелетучих веществ, % | 50 |
| Условная вязкость по В3-246 (сопло 4), сек, не менее | 30 |
| Время высыхания до степени 3 при t (20,0±0,5)°С, ч, не более | 3 |
| Прочность пленки при ударе, см, не менее | 50 |
| Прочность пленки при изгибе, мм, не более | 1 |
| Стойкость к статическому воздействию воды при (20,0±2)°С, ч, не менее | 24 |
| Стойкость пленки к статическому воздействию ГСМ, ч | 72 |
| ТУ | 2312-007-98310821-2008 |