Полимерстоун-1

полиуретановая эмаль для бетонных полов

- простота и удобство нанесения

- высокая стойкость к истиранию

- эффективное сопротивление износу

- маслобензостойкость, высокая химическая стойкость

- для интенсивных нагрузок

Полимерстоун-1 — однокомпонентная эмаль для бетона, полиуретановая эмаль для защиты бетонных полов.

Полиуретановая эмаль по бетону применяется для устройства тонкослойных наливных полов промышленного и гражданского назначения.

Полиуретановая эмаль Полимерстоун-1 образует особо прочное и долговечное покрытие с повышенной стойкостью к истиранию и абразивному износу. Полиуретановое покрытие обладает абсолютной непроницаемостью для воды и технологических жидкостей. Полиуретановое покрытие отличает высокая стойкость к воздействию химических веществ, бензина, масел, моющих средств и любых других агрессивных веществ.

Применение

Полиуретановая эмаль Полимерстоун-1 применяется для защиты бетонных полов промышленного и гражданского назначения:

- торговые и складские помещения,

- многоэтажные парковки,

- гаражные комплексы,

- автосервисы,

- производственные цеха,

- типографии,

- общественные помещения и т.д.

Полиуретановое покрытие характеризуется очень высокой стойкостью как к механическим, так и к химическим нагрузкам.

Полимерстоун-1 обладает высокой эластичностью, что позволяет использовать его там, где возможна серьезная деформационная и ударная нагрузка. Эмаль может быть использована при обработке полов в производственных помещениях химических предприятий, гальванических цехах, хранилищах минеральных удобрений, нефтеперерабатывающих предприятиях, для защиты трубопроводов, резервуаров для воды, лестниц, бассейнов и т.д.

Значительным преимуществом покрытия являются низкие временные и трудозатраты при устройстве пола.

Способ применения

Основание для нанесения полиуретанового покрытия должно быть чистым, сухим (влажность не более 4%), прочным (прочность на отрыв не менее 1,5 МПа, на сжатие не менее 20 МПа), не содержать на поверхности цементного (известкового) молочка. Перед нанесением материала основание рекомендуется загрунтовать полиуретановой грунтовкой ПС-Грунт.

Очень пористые основания или бетон невысоких марок предварительно обрабатываютполимерной пропиткой Протексил.

Материал тщательно перемешать и нанести на бетон через 8-12 часов после грунтования ПС-Грунт. При необходимости состав может быть разбавлен до рабочей вязкости сольвентом.
Покрытие Полимерстоун-1 наносят меховым валиком или кистью в 1-2 слоя. Второй слой рекомендуется наносить через 16-20 час. После окончания работ инструмент очистить органическими растворителями (сольвент).

Проведение окрасочных работ следует осуществлять при температуре воздуха от +5°С.
Время высыхания при температуре от +5°С — 24 часа.

Температура эксплуатации от -50˚С до +100˚С.

Расход

Расход эмали составляет 250-350 г на 1 кв.м. поверхности в зависимости от вида, марки (класса) бетона и его состояния.

Базовые цвета: серый RAL 7040; зелёный RAL 6021;  голубой RAL 5024; бежевый RAL 1001; красно-коричневый RAL 3009. Другие цвета: на заказ по желанию заказчика.

Меры предосторожности

При проведении внутренних работ, а также после их окончания тщательно проветрить помещение.

Использовать индивидуальные средства защиты.

Хранение

Эмаль хранить в прочно закрытой таре, предохраняя от действия тепла и прямых солнечных лучей. Не нагревать. Беречь от огня.
Гарантийный срок хранения — 6 месяцев со дня изготовления.

Тара

Тара 7кг, 25кг.

Внимание! Этикетка оснащена защитными элементами от подделок.

Технические данные

| Основа материала | полиуретановый преполимер |
| --- | --- |
| Внешний вид пленки | однородная полуглянцевая поверхность |
| Массовая доля нелетучих веществ, % | 70-80 |
| Условная вязкость по В3-246 (сопло 4), сек, не менее | 60-110 |
| Время высыхания до степени 3 при t (20,0±0,5)°С, ч, не более | 3 |
| Прочность пленки при ударе, см, не менее | 40 |
| Прочность пленки при изгибе, мм, не более | 3 |
| Твердость пленки после 72 ч, по маятнику М-1, усл. ед. | 0.55 |
| Стойкость к статическому воздействию воды при (20,0±2)°С, ч, не менее | 24 |
| Стойкость пленки к статическому воздействию ГСМ, ч | 24 |
| Степень перетира, мкм, не более | 60 |
| Показатель износа по ATSM D 4060, мг, не более | 70 |
| Стойкость покрытия к истиранию по ГОСТ 20811-75 (метод А), кг, не менее | 5 |
| ТУ | 2313-031-98310821-10 |