Полимерстоун-2

полиуретановый наливной пол, полиуретановое покрытие для пола без растворителей

- высокая стойкость к истиранию

- высокая износостойкость и ударопрочность

- высокая химическая стойкость

- долговечность и увеличение срока службы поверхности

- не содержит растворителей

- без запаха

Полимерстоун-2 — двухкомпонентное полиуретановое покрытие для пола, полиуретановый наливной пол без запаха и растворителей.

Полиуретановое покрытие Полимерстоун-2 обладает высокой механической прочностью на сжатие и растяжение, высокой химической стойкостью к агрессивным средам, эластичностью и стойкостью к истиранию.

Применение

Полиуретановые полы применяются для устройства бесшовных наливных полов промышленного и гражданского назначения.

Полиуретановый наливной пол Полимерстоун-2 применяется там, где имеются повышенные требования к химической и абразивной стойкости пола, в том числе в условиях повышенной влажности и в случае необходимости обеспечения специальных санитарно-гигиенических требований.

Полиуретановый состав укладывается на бетон, бетонную стяжку, жесткие металлические конструкции (образуя стойкое антикоррозионное покрытие), любые старые покрытия и обеспечивает износостойкое и ударопрочное покрытие, устойчивое к химическим нагрузкам.

Полимерстоун-2 предназначен к эксплуатации в крытых помещениях, "под навесом", а также на открытом воздухе при определённых ограничениях.

Подготовка основания

Основание должно соответствовать требованиям СНиП 2.03.13-88 «Полы» и СНиП 3.04.03-87 «Изоляционные и отделочные работы». Поверхность предварительно шлифуется, за счет шлифовки удаляется цементное (известковое) молочко, поверхность получается прочнее и ровнее. Основание для устройства наливного пола должно быть чистое и сухое (влажность основания не более 4%), прочное (на сжатие не менее 20 МПа, прочность на отрыв не менее 1,5 МПа).

Основание перед нанесением покрытия грунтуют до полного заполнения порполиуретановой грунтовкой ПС-Грунт. Очень пористые основания или бетон невысоких марок предварительно обрабатывают полимерной пропиткой Протексил.

Перед нанесением материала необходимо убедиться в качестве проведенной подготовки поверхности и грунтования.

Наличие пор в загрунтованном основании не позволит получить бездефектное покрытие!

Нанесение наливного пола Полимерстоун-2

Полимерстоун-2 наносят через 12 часов после нанесения грунтовки, но не позже чем через сутки. Температура нанесения от +5°С. После транспортировки при пониженной температуре компоненты А и Б выдерживают до температуры помещения.

Компонент А и компонент Б предварительно размешивают, затем – в компонент А добавляют компонент Б. Отвердитель поставляется комплектно. Полученную смесь тщательно перемешивают дрелью (низкооборотистой, не более 600 оборотов в/мин.) с лопастной мешалкой в течение 5 минут, избегая замешивания воздуха и непромесов.

Покрытие Полимерстоун-2 наносят разливом с последующим распределением материала по поверхности слоем необходимой толщины раклей или шпателем. Для того, чтобы композиция была тщательно перемешана, используют цилиндрические ёмкости, массу выливают, не соскребая со стенок остатки.

Сразу после нанесения покрытие прокатывают игольчатым валиком для удаления пузырей. Для перемещения по свеженалитому полу рекомендуется использовать специальные игольчатые подошвы.

Все операции по смешению, нанесению и прокатке покрытия игольчатым валиком должны быть проведены в течение времени использования материала — 30-40мин. После окончания работ инструмент очищают органическими растворителями (сольвент).

Расход

Расход материала на 1 кв.м. поверхности при толщине 1мм составит 1,5кг.

Рекомендуемая толщина покрытия - 2 мм.

Цвет

Базовые цвета: серый (RAL 7040). Другие цвета: на заказ по желанию заказчика.

Меры предосторожности

Работы по нанесению покрытия надо проводить в проветриваемом помещении. Не следует допускать попадания материала на открытые участки кожи. При попадании в глаза необходимо промыть их большим количеством воды обратиться к врачу. При проведении работ рекомендуется пользоваться защитными очками и перчатками.

Инструмент, необходимый для нанесения Полимерстоун-2:

- Низкооборотная дрель (не более 600 об/мин.) со специальной мешалкой. Длина оси мешалки должна быть больше глубины емкости для перемешивания.

- Шпатель для распределения материала в труднодоступных местах (под батареями, в углах, у дверей и т.п.)

- Ракель с устанавливаемым зазором для распределения материала равномерным слоем по поверхности.

- Аэрационный игольчатый валик для удаления пузырьков воздуха.

- Специальные подошвы на шипах для передвижения по свеженанесенному покрытию - по числу работающих игольчатыми валиками.

- Растворитель для очистки инструмента.

Хранение

Состав хранить в прочно закрытой таре, предохраняя от действия тепла и прямых солнечных лучей. Не нагревать. Беречь от огня.

Компонент Б (отвердитель) хранить и транспортировать при температуре выше О°С.
Гарантийный срок хранения — 6 месяцев со дня изготовления.

Тара

Тара 20кг.

Внимание! Этикетка оснащена защитными элементами от подделок.

Технические данные

| Основа материала | двухкомпонентный полиуретан |
| --- | --- |
| Массовая доля нелетучих веществ, % | 99 |
| Жизнеспособность после смешения, мин, не менее | 40 |
| Относительное удлинение при разрыве, %, не менее | 75 |
| Температура эксплуатации покрытия | от -35°С до +60°С |
| ТУ | 2313-031-98310821-10 |