Потолокс

акриловая краска для потолков в сухих помещениях

- белоснежная

- не желтеет

- износостойкая

- трещиностойкая

- высокоукрывистая

- паропроницаемая

- экологически и пожаробезопасная

- без запаха

- антисептическая

- стойкая к влажной уборке

Потолокс — акриловая потолочная краска, водно-дисперсионная краска для высококачественной отделки потолков в сухих помещениях.

Представляет собой водный раствор акрилового латекса, молотого мрамора, диоксида титана, реологических, антисептических и пластифицирующих добавок.

Применяется для окраски потолков в помещениях с умеренной эксплуатационной нагрузкой.

Используется для работ по бетону, кирпичу, штукатурке, обоям и другим поверхностям.

Свойства

Потолокс — белоснежная матовая краска, не желтеет со временем, износостойкая, трещиностойкая, экономичная в расходе, пожаровзрывобезопасная, паропроницаемая, обладает прекрасной адгезией, высокой укрывистостью, без запаха.

Акриловая потолочная краска Потолокс образует особую матовую поверхность, обладающую светопоглощающими характеристиками, которые маскируют мелкие погрешности поверхности.

Легко и ровно ложится на поверхность, быстро достигает заданного уровня прочности.

Способ применения

Наносить на прочное, сухое, очищенное от старой краски, масел и грязи основание.

Поверхность перед окраской загрунтовать, неровности зашпатлевать.

Краску перед применением тщательно перемешать, при необходимости разбавить водой не более 10% от объёма.

Наносить на подготовленную поверхность валиком, кистью или краскораспылителем при температуре выше +5°С.

Время высыхания до отлипа 1 час при температуре +20°С и относительной влажности воздуха 65%. Следующий слой можно наносить через 3 часа.

Стойкость к мытью и механическим нагрузкам - через 24 часа.

После окончания работ инструмент промыть водой.

Расход

Расход 150-200г/м² на один слой, в зависимости от фактуры и впитывающей способности поверхности.

Цвет

Супербелая (матовая). Колеровка по договорённости от 100кг.

Хранение

Хранить в плотно закрытой таре, при температуре от +5°С до +35°С, вдали от источников тепла и отсутствии воздействия прямых солнечных лучей.

Не допускать замерзания!

Гарантийный срок хранения в заводской упаковке — 12 месяцев со дня изготовления.

Тара

Тара 4кг, 12кг, 24кг. Внимание! Этикетка оснащена защитными элементами от подделок.

Технические данные

| ТУ | 2316-061-98310821-2015 |
| --- | --- |