РАДИКОР

Термостойкая, антикоррозионная,

защитно-декоративная эмаль для труб, магистралей, регистров, радиаторов и батарей

отопления

с эффектом «горячего отверждения»

- простота и удобство нанесения

- отличная укрывистость

- повышенная адгезия к металлу

- полуглянцевая фактура

- долговременная антикоррозионная защита

- «горячее нанесение» до +60°С

- экономичный расход

- превосходная механическая прочность

- сохранение белизны при нагреве

- сохраняет механическую прочность при нагреве до +120°С

- стойкость к моющим средствам

- нанесение на поверхность со следами коррозии

- превосходные декоративные качества

Радикор — высококачественная термостойкая защитно-декоративная эмаль для поверхностей из чёрного металла испытывающих на себе воздействие температуры до 120 градусов. Способна сохраняет свойства в условиях агрессивной промышленной атмосферы, обладает повышенной атмосферостойкостью, влагостойкостью, масло- и бензостойкостъю.

Представляет собой смесь модифицированных высококачественных алкидных и меламиноформальдегидных смол, термостойких пигментов и наполнителей в органических растворителях.

«Благодаря «ЭФФЕКТУ ГОРЯЧЕГО ОТВЕРЖДЕНИЯ» под действием температуры 70-80 градусов наступает ускоренный окончательный набор высокой прочности с образованием связей наделяющих покрытие химической и масло -бензостойкостью. Данный эффект наступает независимо от срока нанесения покрытия как только на окрашенной поверхности образуется соответствующая температура».

Материал обеспечивает долговременную защиту от коррозии, превосходный внешний вид окрашенного изделия и сохраняет прочность защитного покрытия при нагреве до +120°С.

Термостойкая эмаль Радикор образует влагостойкое, эластичное, полуглянцевое покрытие, обладающее антикоррозионными и водоотталкивающими свойствами, легко моется любыми синтетическими моющими средствами.

Термостойкая эмаль Радикор не содержит ароматических растворителей, что в значительной степени снижает уровень запаха при проведении окрасочных работ.

Применение

Радикор применяется для защитной окраски труб и магистралей отопления, а так же отопительных радиаторов, регистров  и батарей на промышленных и гражданских объектах, в том числе со следами коррозии, остатками старого покрытия, плотно сцепленными с металлом.

Назначение

Термостойкая краска Радикор применяется:

•	для защиты от коррозии металлоконструкций,

•	отопительных приборов и оборудования,

•	покраски металлических труб и магистралей отопления,

•	стальных отопительных радиаторов и чугунных батарей,

•	для нанесения маркировочных знаков на горячих поверхностях

Обладает высокой укрывистостью. Обеспечивает защиту от коррозии и придает высоко-декоративные свойства.

Способ применения

Эмаль перед нанесением перемешать до однородного состояния при помощи низкооборотистой дрели со специальной насадкой. Для получения нужной рабочей вязкости эмаль можно разбавить растворителем: сольвент, ксилол, Р-Универсал.

Радикор - позволяет производить окрасочные работы прямо по «горячей» до 60 градусов поверхности без снижения температуры.

В случае окрашивания по «горячей до 60 градусов поверхности» рекомендуется использовать разбавитель компании НПО КРАСКО  «Р-А01».

Наносить на очищенную от грязи и рыхлой ржавчины поверхность кистью, валиком или распылителем в 1-2 слоя.

При необходимости поверхность обработать спецобезжиривателем «ОМ-01С».

С целью достижения долговременной защиты от коррозии в условиях высокой влажности рекомендуется обеспечить подготовку поверхности перед окраской до степени St3 по МС ISO 85 01 и провести предварительное грунтование изделия.

Применение защитно-декоративной эмали Радикор в системе с антикоррозионным грунтом «Фосфогрунт»  снижает расход эмали, увеличивает срок службы покрытия  и допускает возможность применения  по обильной коррозии, а так же открывает возможность применения для окрашивания  цветных металлов и пластиковых поверхностей!

- Нанесение материала допускается при температурах от +5 до +40°С (поверхности металла до +60°С) и относительной влажности не более 85%,

- время высыхания до степени 3 при температуре +20°С — 4 часа,

- повторное окрашивание допускается спустя не менее 6 часов при температуре +20°С,

- толщина мокрого слоя при однократном нанесении не должна превышать 80мкм.

Наилучшие механические свойства покрытие приобретает спустя 2-3 часа выдержки при температуре 60-80°С.

Расход

Расход эмали составляет 70-140г на 1кв.м. при толщине одного слоя 20-40мкм.

Базовый цвет: белый, серый, черный.  Возможно изготовление в других цветах по договоренности от 200кг.

Меры предосторожности

При проведении внутренних работ, а также после их окончания, тщательно проветрить помещение. Использовать индивидуальные средства защиты.

Хранение

Не нагревать. Беречь от огня. Эмаль хранить в прочно закрытой таре, предохраняя от действия тепла и прямых солнечных лучей.

Гарантийный срок хранения в заводской упаковке — 12 месяцев со дня изготовления.

Тара

Тара  0.9кг, 3кг, 10кг и 20кг.

Внимание! Этикетка оснащена защитными элементами от подделок.

Технические данные

| Основа материала | синтетическая смола |
| --- | --- |
| Внешний вид пленки | однородная полуглянцевая поверхность |
| Массовая доля нелетучих веществ, % | 60-65 |
| Условная вязкость по В3-246 (сопло 4), сек, не менее | 60-120 |
| Время высыхания до степени 3 при t (20,0±0,5)°С, ч, не более | 4 |
| Прочность пленки при ударе, см, не менее | 50 |
| Твердость по маятниковому прибору типа ТМЛ(А), усл.ед., не менее | 0.25/0.5 (после выдержки в течение 2ч при 80°С) |
| Стойкость к статическому воздействию воды при (20,0±2)°С, ч, не менее | 48 |
| Стойкость пленки к статическому воздействию ГСМ, ч | 24 |
| Степень перетира, мкм, не более | 20 |
| Адгезия, балл, не более | 1 |
| ТУ | 2312-007-98310821-08 |