Ремосил

эпоксидный финишный ровнитель пола

- высокая механическая прочность

- высокая износостойкость

- экономическая целесообразность за счет добавки кварцевого песка

- толщина нанесения до 1 см

- использование в качестве финишного покрытия

- использование в детских и дошкольных учреждениях

- не содержит растворителей

Ремосил - двухкомпонентный эпоксидный ровнитель бетонных полов, состоящий из минеральных наполнителей в смеси эпоксидных смол и полиаминного отвердителя.

Ремосил применяют для устранения неровностей, заделки трещин, выбоин и сколов на бетонном основании, суммарная толщина нанесенного покрытия возможна до 1 см с учетом всех перепадов, а также для снижения расхода финишного покрытия при сохранении всех его прочностных характеристик.

Финишный ровнитель Ремосил используют в качестве промежуточного слоя, перед нанесением эпоксидных, полиуретановых эмалей и наливных полов.

Допускается применение материала в качестве самостоятельного финишного покрытия, при отсутствие особых требований к декоративным свойствам, и интенсивного воздействия агрессивных химических соединений и нефтепродуктов.

Применение

Эпоксидный компаунд Ремосил применяется для выравнивания и ремонта бетонных полов промышленного и гражданского назначения:

- торговые и производственные помещения,

- предприятия пищевой и фармацевтической промышленности,

- детские и медицинские учреждения, складские помещения,

- авторемонтные мастерские и гаражи.

Ровнитель пола Ремосил рекомендован для помещений с высокими механическими нагрузками, применяется по  бетонной поверхности, обработанной грунтовкой Эполаст-Грунт, и образует прочное толстослойное покрытие.

Рекомендуется использовать в качестве промежуточного слоя в комплексной системе с эпоксидным грунтом Эполаст-Грунт и финишными покрытиями:

- Эполаст – эпоксидный наливной пол.

- Полимерстоун-2 – полиуретановый наливной пол.

Данные комплексные системы обеспечивают единое монолитное покрытие. Так же снизит финансовые затраты при устройстве эпоксидного и полиуретанового наливного пола на плохо подготовленном, неровном основании.

- Эпоксипол - глянцевая эпоксидная эмаль для бетонных полов без органических растворителей.

- Полибетол - матовая полиуретановая эмаль для бетонных полов без органических растворителей.

- Полибетол-Ультра - глянцевая полиуретановая краска для бетонных полов без органических растворителей.

- Полимерстоун-1 - глянцевая полиуретановая эмаль для бетонных полов.

Данные комплексные системы, предназначены решить проблему неровного основания и эстетического внешнего вида окрашенного пола при нанесении тонкослойных покрытий.

Подготовка основания

Материал наносится на предварительно загрунтованную бетонную поверхность. Основание должно соответствовать требованиям СНиП 2.03.13-88 «Полы» и СНиП 3.04.03-87 «Изоляционные и отделочные работы».

Основание пола должно быть чистое и сухое (влажность основания не более 4%), прочное (на сжатие не менее 20 МПа, прочность на отрыв не менее 1,5 МПа).

Нанесение

Компоненты А и Б предварительно перемешать специальным миксером или дрелью на низких оборотах (не более 600 об/мин.) с насадкой до однородного состояния.

В компонент А добавить компонент Б (отвердитель). Отвердитель поставляется комплектно.

Полученную смесь тщательно перемешать в течение 3-5 минут, дать отстояться 5-10 минут, добавить к смеси прокаленный кварцевый песок из расчета 1кг песка на 1 кг смеси (А+Б) и повторно перемешать

Состав нанести разливом и распределить по поверхности слоем необходимой толщины раклей или шпателем. Суммарная толщина нанесенного покрытия возможна до 1 см, глубокие дефекты основания следует предварительно устранить.

Для перемещения по свеженанесенному покрытию, рекомендуется использовать специальные, игольчатые подошвы. Все операции по смешиванию и нанесению материала должны быть проведены в течение 45-60 минут!

Работы по нанесению материалов выполняются при температуре основания и воздуха от +5˚С. После окончания работ инструмент очищают растворителем Р-4, Р-Универсал, ксилол.

Температура материала при нанесении не менее +15°С. Отверждение до пешеходных нагрузок – 24ч (при +20°С).

Нанесение финишных покрытий через 24ч, но не позднее 48ч с момента нанесения состава.

При длительном перерыве перед финишной отделкой, рекомендуется шлифовка покрытия, полное отверждение – 5-7 суток (при +20°С).

Расход

Расход ровнителя на 1 кв.м. поверхности при толщине 1мм составит: 0,8кг эпоксидного компаунда (А+Б) + 0,8кг кварцевого песка.

Меры предосторожности

Работы по нанесению эпоксидного ровнителя проводить в проветриваемом помещении. При попадании в глаза и на открытые участки кожи необходимо промыть их большим количеством воды.

При проведении работ рекомендуется пользоваться защитными очками и перчатками.

Хранение

Состав хранить в прочно закрытой таре при температуре от -40 до +30°С. При транспортировке или хранение в отрицательных температурах, перед применением отогреть материал до +15°С.

Не нагревать. Беречь от огня и прямых солнечных лучей. Гарантийный срок хранения в заводской упаковке — 12 месяцев со дня изготовления.

Тара

Тара 25кг (22кг + 3кг).

Внимание! Этикетка оснащена защитными элементами от подделок.

Технические данные

| Состав | двухкомпонентный эпоксидный компаунд |
| --- | --- |
| Основа материала | эпоксидная смола |
| Время высыхания до степени 3 при t (20,0±0,5)°С, ч, не более | 12 |
| Содержание летучих веществ, %, не более | 3 |
| Адгезия к бетону МПа, не менее | 18 |
| ТУ | 20.30.12-004-01524656-2017 |