Сереброл

антикоррозионная водостойкая алюминиевая эмаль для защиты металла

- надёжное предотвращение коррозии

- высокая износостойкость

- масло- и бензостойкость покрытия

- стойкость к морской и пресной воде

- быстросохнущая

Сереброл — водостойкая алюминиевая краска, серебристо-белая эмаль для покраски стальных резервуаров и металлических ёмкостей для воды.

Однокомпонентная антикоррозионная эмаль для чёрных и оцинкованных металлов на основе акриловых и циклогексанон-формальдегидных смол в смеси органических растворителей, алюминиевой пудры и коррозионно-стойких добавок.

Эмаль для металла Сереброл тиксотропна, обладает высокими атмосферостойкими, противокоррозионными, износостойкими и маслобензостойкими свойствами. Алюминиевая пудра способствует повышению защитных свойств покрытия за счёт барьерного эффекта.

Алюминиевая краска имеет способность отражать лучи солнечного света и рассеивать инфракрасное излучение, что предохраняет поверхности металлоконструкций, ангаров и крыш от перегрева.

Применяется как самостоятельное покрытие, а также в комплексной системе с фосфатирующим грунтом Фосфогрунт, что позволяет увеличить срок эксплуатации покрытия.

Система лакокрасочного покрытия, состоящая из одного слоя грунтовки и 2-х слоёв эмали, сохраняет защитные свойства до 15 лет, в зависимости от типа грунтовки и условий эксплуатации.

Цвет

Серебристо-белый (RAL 9006).

Применение

Алюминиевая эмаль по металлу Сереброл предназначена для получения долговременной антикоррозионной защиты:

- металлических труб и стальных конструкций,

- опор линий электропередачи,

- ангаров,

- оцинкованных крыш и куполов,

- трубопроводов и нефтегазопроводов,

- изделий машиностроения,

- для окраски стальных резервуаров и ёмкостей под воду,

- металлических площадок и бассейнов,

- эстакад и плавучих доков,

- мостов и гидротехнических сооружений,

- любых металлоконструкций, эксплуатирующихся во влажной атмосфере, в условиях морской и пресной воды.

Способ применения

Перед применением эмаль тщательно перемешивают до однородного состояния. Наносят на сухую, очищенную от грязи, пыли, масел, старой отслоившейся краски и рыхлой ржавчины поверхность в один-два слоя с промежуточной сушкой 2 часа.

При необходимости поверхность обработать спецобезжиривателем ОМ-01С.

Для получения нужной рабочей вязкости эмаль можно разбавить растворителями: бутилацетат, Р-Универсал.

Срок ввода окрашенного металлоизделия в эксплуатацию, контактирующего с водой (ёмкости, бассейны) не ранее 7 суток.

Способ нанесения: рекомендуется пневматическое распыление, в труднодоступных местах кисть.

Температурный режим нанесения: от -10°С до +30°С, эксплуатации до +60°С.

Время высыхания до степени 3, при температуре +20°С – 1 час.

Расход

Расход эмали составляет 150-200г/кв.м при толщине одного слоя 20-25 мкм.

Меры предосторожности

При проведении внутренних работ, а также после их окончания тщательно проветрить помещение. Использовать индивидуальные средства защиты.

Хранение

Не нагревать. Беречь от огня. Состав хранить в прочно закрытой таре, предохраняя от действия тепла и прямых солнечных лучей при температуре от - 30°С до +30°С.

Гарантийный срок хранения в заводской упаковке — 6 месяцев со дня изготовления.

Тара

Тара 0.8кг, 3кг, 10кг, 20кг. Внимание! Этикетка оснащена защитными элементами от подделок.

Технические данные

| Основа материала | смесь полимерных смол |
| --- | --- |
| Внешний вид пленки | однородная полуглянцевая поверхность |
| Массовая доля нелетучих веществ, % | 45-50 |
| Условная вязкость по В3-246 (сопло 4), сек, не менее | 30-50 |
| Стойкость к статическому воздействию воды при (20,0±2)°С, ч, не менее | 48 |
| ТУ | 2312-010-98310821-2008 |