Теплокор

сверхтонкая жидкая керамическая теплоизоляция, теплоизоляционная краска по металлу

- наносится прямо на ржавчину

- эффективная теплоизоляция

- антикоррозионная защита

- высокая атмосферная стойкость

- предотвращение образования конденсата

- простота нанесения и ремонта

- экологичность

- пожаробезопасность

- устойчива к УФ-излучению

- стойкая к кислотно-щелочным осадкам

- устойчивость к механическим воздействиям

Теплокор — жидкий теплоизолятор для металла, сверхтонкая краска-утеплитель для теплоизоляции металлоконструкций, металлических труб и трубопроводов.

Однокомпонентный теплоизоляционный материал на водной основе для защиты стальных и чугунных поверхностей, в том числе с остатками окалины и ржавчины. Представляет собой композицию на основе акриловых полимеров, полых стеклокерамических микросфер, ингибиторов коррозии, антикоррозионных пигментов и вспомогательных веществ.

Пластичная и густая консистенция жидкого керамического материала Теплокор позволяет наносить теплоизоляцию как мастику и проводить обработку узлов и агрегатов любой формы, там, где традиционные теплоизоляционные материалы трудно применимы. После высыхания образует прочное и лёгкое эластичное теплоотражающее покрытие, обладающее уникальными теплоизоляционными и энергосберегающими свойствами.

Теплоизоляционное покрытие не создаёт дополнительной весовой нагрузки на несущие строительные конструкции. Устойчиво к атмосферным и механическим воздействиям, перепадам температур, ультрафиолетовому излучению, не подвержено старению, образованию трещин и разрушению.

Жидкий теплоизолятор Теплокор эффективно устраняет «мостики холода», рассеивает лучистую энергию, препятствует образованию конденсата на трубах холодного водоснабжения, предотвращает образование наледи и сосулек.

Применение

Теплоизоляционная краска Теплокор применяется:

- для тепловой изоляции трубопроводов горячего и холодного водоснабжения,

- для комплексной теплоизоляционной и антикоррозионной защиты водопроводов, паропроводов, теплотрасс и элементов трубопроводных систем,

- котельного и емкостного оборудования промышленного и гражданского назначения, с температурой теплоносителя до +120ºС (кратковременно до +150ºС),

- для утепления металлических труб,

- воздуховодов,

- резервуаров,

- градирни, ёмкостей, цистерн, контейнеров.

- дымоходов,

- теплотрасс,

- ангаров,

- крыш, навесов и любых других металлических поверхностей.

Жидкая керамическая теплоизоляция позволяет добиться значительного сбережения энергетических и топливных ресурсов. Возможность нанесения на горячие поверхности позволяет проводить теплоизоляционные работы без остановки технологических процессов.

Применение утеплителя увеличивает КПД теплопередающего оборудования и продлевает срок службы промышленных агрегатов. Благодаря теплоизолятору снижается риск получения травм и ожогов в процессе эксплуатации горячего оборудования.

Теплоизоляционное покрытие отличается чрезвычайно простой и дешёвой процедурой ремонта и восстановления. А при возникновении аварийных ситуаций или инспекционных мероприятий, позволяет легко обнаружить повреждённый участок, исключив затраты на демонтаж изоляции.

Температура эксплуатации покрытия от -60°С до +120°С. Материал экологически безопасен, не горюч, не содержит органических растворителей. Срок службы покрытия — до 10 лет.

Способ применения

Теплоизолирующую краску наносить на поверхность, очищенную от рыхлой ржавчины, старой отслоившейся краски, грязи и пыли.

Замасленные поверхности обезжирить спецобезжиривателем ОМ-01С.

В случае использования моющего раствора необходимо промыть его водой. Дать поверхности высохнуть.

Не наносить на поверхности, покрытые грунтами и эмалями на нитро основе!

Перед применением материал перемешать вручную или миксером на низких оборотах, учитывая хрупкость керамических микросфер, входящих в состав покрытия.

Способ нанесения: кисть, валик, безвоздушное распыление.

Температура нанесения от +15°С до +70°С при относительной влажности воздуха не более 65±5%. При покрытии горячих (от +70°С до +120°С) металлических поверхностей рекомендуется использовать 5-10% водный раствор материала в качестве грунтовочного слоя. Время высыхания: 4-6 ч. при t 23±2°С. После применения рабочий инструмент промыть водой.

- При толщине покрытия 1мм и температуре поверхности +120°С обеспечивается разница температур 30-35°С.

- При толщине покрытия 2мм и температуре поверхности +120°С обеспечивается разница температур 40-45°С.

- При толщине покрытия 3мм и температуре поверхности +120°С обеспечивается разница температур 50-55°С.

Расход

Расход жидкого теплоизолятора Теплокор составляет:

- 1 л/кв.м. при толщине теплоизоляционного покрытия 0,75мм;

- 2 л/кв.м. при толщине теплоизоляционного покрытия 1,5мм.

Меры предосторожности

Теплоизоляционный материал пожаробезопасен, не содержит растворителей, не требует специальных мер предосторожности. При попадании в глаза промыть водой. Остатки теплоизоляции после высыхания утилизировать как бытовой мусор.

Хранение

Материал хранить в прочно закрытой таре при температуре от +5°С до +25°С.

Гарантийный срок хранения в заводской упаковке — 6 месяцев со дня изготовления.

Тара

Тара 10л, 20л.

Технические данные

| Основа материала | акриловая смола |
| --- | --- |
| Массовая доля нелетучих веществ, % | 67 |
| Стойкость к статическому воздействию воды при (20,0±2)°С, ч, не менее | 12 |
| Степень перетира, мкм, не более | 70 |
| ТУ | 2310-058-98310821-2013 |