Термоксол

антикоррозионная термостойкая эмаль для чёрного и цветных металлов

- термостойкость до +210°С

- повышенная адгезия к металлам

- атмосферостойкость

- влагостойкость

- маслостойкость

- бензостойкость

- быстрое высыхание

Термоксол — термостойкая краска для металла, термоустойчивая эмаль для покраски металлических труб, стальных радиаторов и батарей отопления.

Однокомпонентная термостойкая эмаль для антикоррозионной защиты стали (в т.ч. углеродистой, нержавеющей и оцинкованной) и окраски металлов из алюминиевых, магниевых, титановых сплавов, работающих при температурах от -60°C до +210°C.

Представляет собой раствор акриловой, эпоксидной и формальдегидной смол с введением кислотного разбавителя.

Краска Термоксол совмещает в себе преобразователь ржавчины, антикоррозионный грунт и износостойкую эмаль. Термокраска может применяться по плотно держащейся ржавчине с толщиной продуктов коррозии до 40 мкм, а также по стеклопластику и керамике.

Цвет

Базовые цвета: белый, черный, серый.

По договорённости: желтый, красно-коричневый, зеленый

Применение

Термостойкая краска Термоксол применяется:

- для защиты от коррозии металлоконструкций,

- отопительных приборов и оборудования,

- покраски металлических труб для отопления,

- стальных радиаторов и чугунных батарей отопления,

- изделий из стали, оцинкованной стали,

- алюминия и его сплавов,

- для защитного покрытия проводов, кабелей, эксплуатируемых при температуре от -60°С до +210°С,

- для нанесения маркировочных знаков.

Термостойкая эмаль используется для защиты изделий, эксплуатирующихся в условиях агрессивной промышленной атмосферы, термоэмаль обладает повышенной атмосферостойкостью, влагостойкостью, масло- и бензостойкостъю (маслобензостойкая краска).

Применяется как самостоятельное покрытие, а также в комплексной системе с фосфатирующим грунтом Фосфогрунт, либо с цинконаполненным протекторным грунтом Цинконол, что позволяет увеличить срок эксплуатации покрытия.

Способ применения

Поверхность металла должна быть сухой, очищенной от грязи, пыли, масел. Замасленные поверхности обезжирить спецобезжиривателем ОМ-01С

При наличии рыхлой пластовой ржавчины поверхность очистить ручным или механизированным способом до степени не менее «St2» по ISO 8501.

Перед нанесением эмаль перемешать до однородного состояния.

До рабочей вязкости разбавить растворителем (5-10%) : Р-Универсал, Р- 646, Р-648, Р-4, Р-5, Р-6.

Рабочая вязкость при нанесении методом пневматического распыления, кистью, валиком 18-25 с.;

Температурный режим нанесения: от -15°С до +40°С и относительной влажности воздуха не выше 80%. После высыхания слоя в течении 1 часа при +20°С можно наносить следующий слой.

Время высыхания до степени 3: при +20°С — 30-60 мин., при +60°С — 10-15 мин.

Термостойкость: при +160°С - постоянно, при +210°С - не менее 5 часов.

Расход

Расход эмали составляет 100-150 г/кв.м., при толщине одного слоя 30-35 мкм. Рекомендуется 2 слоя.

Меры предосторожности

Не работать вблизи открытых источников огня! При работе необходимо применять индивидуальные средства защиты, при постоянно работающей приточно-вытяжной вентиляции.

Хранение

Беречь от огня. Состав хранить в прочно закрытой таре, предохраняя от действия тепла, прямых солнечных лучей и влаги при температуре от -30 до +30°С. Гарантийный срок хранения в заводской упаковке — 8 месяцев со дня изготовления.

Тара

Тара 0,9кг, 3кг, 10кг, 20кг. Внимание! Этикетка оснащена защитными элементами от подделок.

Технические данные

| Основа материала | смесь полимерных смол |
| --- | --- |
| Массовая доля нелетучих веществ, % | 50-60 |
| Условная вязкость по В3-246 (сопло 4), сек, не менее | 25 |
| Прочность пленки при ударе, см, не менее | 40 |
| Прочность пленки при изгибе, мм, не более | 1 |
| Стойкость к статическому воздействию воды при (20,0±2)°С, ч, не менее | 72 |
| Стойкость пленки к статическому воздействию ГСМ, ч | 36 |
| Степень перетира, мкм, не более | 40 |
| ТУ | 2312-025-98310821-2009 |