Тистром-Декор

прозрачный полиуретановый лак, износостойкий лак для камня и плитки

- прозрачное глянцевое покрытие

- универсальность и простота нанесения

- высокая износостойкость и ударопрочность

- превосходные декоративные качества

- лёгкость влажной уборки

Тистром-Декор — прозрачный глянцевый лак, однокомпонентный полиуретановый лак повышенной прочности.

Полиуретановый лак представляет собой раствор полимера в смеси органических растворителей и специальных добавок. Образует высоко-декоративную глянцевую плёнку.

Отверждённое покрытие имеет высокие декоративные качества, отличные характеристики по эластичности, прочности, износостойкости, стойкости к ударным и царапающим нагрузкам в диапазоне температур от -40ºС до +80ºС.

Применение

Прозрачный полиуретановый лак Тистром-Декор предназначен для защитно-декоративной отделки полимерных, бетонных и мозаичных полов промышленного и гражданского назначения, тротуарной и облицовочной плитки, натурального и искусственного камня, металлических и деревянных поверхностей, подвергающихся абразивному износу.

Используется в качестве финишной отделки наливных полов при запечатке декоративных чипсов и различных рисунков с целью повышения износостойкости покрытия.

При обработке камня или бетона подчеркивает структуру поверхности, создаёт эффект мокрого камня.

Прозрачный лак Тистром-Декор применяется для устройства износостойкого покрытия в гаражных комплексах, автосервисах, автомойках, парковках, типографиях, цехах, складах, торговых и производственных помещениях, предприятиях пищевой и фармацевтической промышленности.

Способ применения

Лак готов к применению. Наносится на сухую, чистую, прочную поверхность (влажность не более 4%) валиком или кистью. При необходимости разводится до рабочей вязкости ксилолом, толуолом, бутилацетатом, растворителем Р-646.

- Наносить в интервале температур от +5°С до +40°С, в 1-2 слоя.

- Сушка между слоями 8-12 часов.

- Пешеходная нагрузка допускается через 24 часа.

- Колёсная нагрузка — через 2 суток.

Расход

Расход полиуретанового лака — 0,1-0,3кг в один слой на 1 кв.м. в зависимости от вида и типа поверхности.

Меры предосторожности

При проведении внутренних работ, а также после их окончания тщательно проветрить помещение.
Использовать индивидуальные средства защиты.

Хранение

Не нагревать. Беречь от огня. Лак хранить в прочно закрытой таре, предохраняя от действия тепла и прямых солнечных лучей.
Гарантийный срок хранения — 6 месяцев со дня изготовления.

Тара

Тара 4,5кг, 18кг.

Внимание! Этикетка оснащена защитными элементами от подделок.

Технические данные

| Основа материала | однокомпонентный полиуретан |
| --- | --- |
| Внешний вид пленки | однородная глянцевая поверхность |
| Массовая доля нелетучих веществ, % | 32-38 |
| Условная вязкость по В3-246 (сопло 4), сек, не менее | 10-14 |
| Прочность пленки при ударе, см, не менее | 50 |
| Прочность пленки при изгибе, мм, не более | 1 |
| Прочность пленки при растяжении, МПа | 65 |
| Стойкость к статическому воздействию воды при (20,0±2)°С, ч, не менее | 24 |
| Стойкость пленки к статическому воздействию ГСМ, ч | 24 |
| ТУ | 2313-031-98310821-10 |