Цельсит-900

термостойкая кремнийорганическая эмаль для металла

- термостойкость до +900°С

- повышенная адгезия к металлам

- влагостойкость и солестойкость

- маслостойкость и бензостойкость

- паропроницаемость

Цельсит-900 — однокомпонентная термостойкая эмаль для антикоррозионной окраски чёрного металла, работающего в условиях высокой влажности и подверженного температурному воздействию.

Представляет собой суспензию пигментов и растворителей в кремнийорганическом лаке с целевыми добавками.

Термостойкая эмаль Цельсит-900 предназначена для защитно-антикоррозионной окраски металлического оборудования, нефте-, газо-, паропроводов, промышленных и бытовых печей, а также для окраски выхлопных систем автомобилей, деталей двигателей, мангалов и других поверхностей, эксплуатируемых в условиях агрессивной атмосферы и температур от -60°С до +900°С.

Допускается нанесение на бетонные, асбоцементные, оштукатуренные, поверхности.

Термокраска Цельсит-900 обладает высокой влаго-, соле-, масло- и бензостойкостъю, а также хорошей паропроницаемостью.

Цвет

Базовые цвета: черный.

Способ применения

Поверхность металла должна быть сухой, очищенной от грязи, пыли, масел, ржавчины, окалины, остатков старой краски ручным или механическим способом до «St3» или дробеструйным (пескоструйным) методом до степени «Sa2» - «Sa2,5» по международному стандарту ISO 8501-1.

Замасленные поверхности следует обезжирить спецобезжиривателем ОМ-01С.

Перед применением эмаль необходимо тщательно перемешать до полного исчезновения осадка. При необходимости разбавить до рабочей вязкости растворителем: сольвент, ксилол, Р-646, Р-4, Р-Универсал.

- Методы нанесения: пневматическое распыление, кисть, валик, окунание.

- Температурный режим нанесения: от -30°С до +40°С.

Термоэмаль Цельсит-900 наносят в 2-3 перекрёстных слоя с промежуточной сушкой между слоями до состояния «на отлип», с интервалом, при температуре (20±2)°С, - 1 час.

Работая при температуре окружающего воздуха ниже +3ºС, необходимо, чтобы температура самой эмали была не менее +15ºС.

Время полного высыхания при +20°С — 4 часа.

Термостойкость

При +700°С — 5 часов, кратковременно до +900°С.

Расход

Расход эмали 50-70 г/м², при толщине одного слоя 15-20мкм. Рекомендуется 2-3 слоя.

Меры предосторожности

Не работать вблизи открытых источников огня. При работе необходимо применять индивидуальные средства защиты, при постоянно работающей приточно-вытяжной вентиляции.

Хранение

Беречь от огня! Состав хранить в прочно закрытой таре, предохраняя от действия тепла, прямых солнечных лучей и влаги при температуре от -30°С до +30°С.

Гарантийный срок хранения в заводской упаковке — 12 месяцев со дня изготовления.

Тара

Тара 20кг. Внимание! Этикетка оснащена защитными элементами от подделок.

Технические данные

| Основа материала | кремнийорганическая смола |
| --- | --- |
| Внешний вид пленки | однородная матовая поверхность |
| Массовая доля нелетучих веществ, % | 45-55 |
| Условная вязкость по В3-246 (сопло 4), сек, не менее | 25 |
| Прочность пленки при ударе, см, не менее | 40 |
| Прочность пленки при изгибе, мм, не более | 1 |
| Стойкость к статическому воздействию воды при (20,0±2)°С, ч, не менее | 100 |
| Стойкость пленки к статическому воздействию ГСМ, ч | 72 |
| Адгезия, балл, не более | 1 |
| ТУ | 2312-026-98310821-2009 |