Цикроль-аэрозоль

краска по оцинковке, аэрозольная эмаль для оцинкованного металла

- простота и удобство нанесения

- повышенная адгезия к металлам

- усиленные антикоррозионные свойства

- быстросохнущая

Цикроль-аэрозоль — антикоррозионная краска по оцинковке, аэрозольная эмаль для оцинкованного металла (в баллончиках).

Высококачественная быстросохнущая эмаль для окраски оцинкованных металлических изделий: металлочерепицы, профнастила, водосточных и вентиляционных систем, торгового оборудования и т.д.

Эмаль отколерована в соответствии с европейским стандартом RAL.

Легко наносится на труднодоступные места, имеет хорошую укрывистость. Покрытие обладает превосходной адгезией к окрашиваемой поверхности, хорошей сопротивляемостью к удару, изгибу и другим механическим воздействиям, имеет устойчивый полуматовый вид.

После высыхания образует антикоррозионное атмосферостойкое покрытие с высокой прочностью и длительным сроком эксплуатации.

Краска-спрей применяется для наружных и внутренних работ.

Способ применения

Перед использованием аэрозольный баллон энергично встряхнуть в течение 2-3-х минут.

Аэрозольная эмаль Цикроль-аэрозоль наносится на чистую, сухую, предварительно загрунтованную и обезжиренную поверхность. Замасленные поверхности обезжирить спецобезжиривателем ОМ-01С.

Допускается грунтование самой эмалью. Также допускается нанесение на старые лакокрасочные покрытия (глянцевые покрытия необходимо заматировать наждачной бумагой), непрочно держащиеся слоя - удалить.

Аэрозольная краска наносится с расстояния 25-30 см в 2-3 слоя с промежуточной сушкой 30 минут при температуре +20°С. Время сушки ”на отлип” при температуре +20°С не менее 30 минут. Время полного высыхания +20°С не менее 5 часов.

Для достижения наилучших результатов аэрозольную эмаль следует наносить при температуре окружающей среды не ниже +10°С.

Во избежание попадания следов аэрозоля необходимо защищать поверхности, не подвергающиеся окраске.

Внимание! По окончании работы во избежание засорения головки распылителя рекомендуется перевернуть аэрозольный баллон вверх дном и распылять до тех пор, пока не перестанет поступать эмаль.

Состав

Состав: модифицированная алкидная смола, пигменты, функциональные добавки, ксилол, метилацетат, бутанол, пропан, бутан, диметиловый эфир.

Цвет

Базовый цвет: белый (ral 9003), серый (ral 7004), зеленый (ral 6005), шоколадный (ral 8017), коричнево-красный (ral 3005), синий (ral 5005).

Меры предосторожности

Огнеопасно! Содержимое под давлением! Беречь от попадания прямых солнечных лучей и нагревания выше +50°С.

Не вскрывать и не сжигать после использования! Не распылять вблизи источников огня и раскалённых предметов! Не курить во время пользования! Беречь от детей!

Не вдыхать испарения и брызги, избегать попадания на открытую кожу и в глаза!

Хранение

Хранить и использовать в хорошо проветриваемом месте, применять средства защиты кожи и органов дыхания. Избегать воздействия статического электричества. Использованный баллон утилизировать как бытовой отход.

Срок годности — 5 лет со дня изготовления.

Тара

1 баллончик — 520 мл.

Внимание! Этикетка оснащена защитными элементами от подделок.

Технические данные

| ТУ | 2388-028-18738966-11 |
| --- | --- |