Цикроль

грунт-эмаль для крыш по оцинковке

- повышенная адгезия к металлам

- высокие антикоррозионные свойства

- отличная атмосферостойкость

- водостойкость

- морозостойкость

Цикроль — кровельная грунт-эмаль по оцинковке, антикоррозионная краска для металлических и оцинкованных крыш.

Представляет собой матовую акриловую краску, содержащую активные противокоррозионные добавки, в органических растворителях.

Совмещает в себе антикоррозионный грунт и износостойкую эмаль. Может наноситься на чистую, а так же со следами коррозии поверхность без предварительного грунтования.

Цикроль обладает высокой укрывистостью и светостойкостью. Имеет отличные характеристики по водостойкости и атмосферостойкости. Обеспечивает длительную защиту поверхности от атмосферных воздействий, влажности, солнца, дождя, солёного воздуха и т.п.

Грунт-эмаль для металлических крыш удобна в работе, обладает водоотталкивающими (гидрофобными) свойствами и имеет отличное сцепление (адгезию) с окрашиваемой поверхностью.

Применение

Краска по оцинковке Цикроль применяется для покраски металлической кровли, оцинкованной кровли, оцинкованного металла, кровельного железа, кровельной жести, металлочерепицы, водостоков, желобов, перил и других металлических поверхностей.

Кровельная грунт-эмаль значительно продлевает срок службы оцинкованных крыш и придаёт им привлекательный вид.

Способ применения

Наносится на сухую, очищенную от грязи и рыхлой ржавчины поверхность распылителем, кистью или валиком.

При необходимости поверхность обработать спецобезжиривателем ОМ-01С.

Если потребуется, разбавить до рабочей вязкости растворителем: бутилацетат, этилацетат, ксилол, Р-Универсал.

- Температура нанесения краски от -10ºС до +30ºС (не рекомендуется наносить на разогретый солнцем металл).

- Поверхность металла должна иметь температуру на 3°С выше точки росы.

- Время высыхания до нанесения последующего слоя при температуре +20°С - 24 часа.

- Рекомендуемая толщина одного слоя 40-50 мкм по «сухому».

- Окончательный набор твердости достигается за 5-7 суток при температуре +20°С.

При окраске ржавых или со следами коррозии поверхностей для увеличения срока эксплуатации покрытия рекомендуется комплексная система защиты с фосфатирующим грунтом Фосфогрунт..

Расход

Расход грунт-эмали — 0,1-0,15кг на 1 кв.м. при толщине сухого покрытия 40-60мкм.

Цвет

Базовые цвета:

Белый, Черный, ral 3009, ral 6032, 	ral 7040, ral 8017.

Другие цвета: на заказ по договорённости.

Меры предосторожности

При проведении внутренних работ, а также после их окончания тщательно проветрить помещение.
Использовать индивидуальные средства защиты.

Хранение

Не нагревать. Беречь от огня. Состав хранить в прочно закрытой таре, предохраняя от действия тепла и прямых солнечных лучей. Гарантийный срок хранения — 12 месяцев со дня изготовления.

Тара

Тара 1кг, 3кг, 12,5кг, 25кг. Внимание! Этикетка оснащена защитными элементами от подделок.

Технические данные

| Основа материала | акриловые смолы с целевыми добавками |
| --- | --- |
| Массовая доля нелетучих веществ, % | 65-75 |
| Условная вязкость по В3-246 (сопло 4), сек, не менее | 60-110 |
| Время высыхания до степени 3 при t (20,0±0,5)°С, ч, не более | 4 |
| Укрывистость в пересчете на сухую пленку, г/кв.м, не более | 150 |
| Прочность пленки при ударе, см, не менее | 40 |
| Прочность пленки при изгибе, мм, не более | 3 |
| Степень перетира, мкм, не более | 50 |
| ТУ | 2313-009-98310821-2008 |