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Цикроль — кровельная грунт-эмаль по оцинкованному металлу
· повышенная адгезия к металлам

· высокие антикоррозионные свойства

· атмосферостойкость

· водостойкость

· морозостойкость (морозостойкая краска)

Цикроль — антикоррозионная грунт-эмаль для оцинкованных металлических поверхностей.

Высококачественная антикоррозионная грунт-эмаль на основе акриловых смол с целевыми добавками в органических растворителях.

Совмещает в себе антикоррозионный грунт и износостойкую эмаль. Может наноситься на чистую, а так же со следами коррозии поверхность без предварительного грунтования.
Цикроль обладает отличными характеристиками по водостойкости и атмосферостойкости. Обладает высокой укрывистостью, адгезией к окрашиваемой поверхности, быстросохнущая.
Грунт-эмаль для оцинкованного металла обеспечивает длительную защиту поверхности от атмосферных воздействий, влажности, солнца, дождя, промышленных загрязнений, солёного морского воздуха и прочих негативных факторов.
Грунт-эмаль удобна в работе, обладает водоотталкивающими (гидрофобными) свойствами и имеет отличное сцепление с окрашиваемой поверхностью.
При окраске ржавых или со следами коррозии поверхностей для увеличения срока эксплуатации покрытия рекомендуется комплексная система защиты с фосфатирующим грунтом Фосфогрунт.
Применение
Антикоррозионная грунт-эмаль Цикроль используется для окраски:

· оцинкованной стали, 

· металлических крыш, 

· оцинкованного железа, 

· листа, жести, профиля, профнастила, 

· оцинкованных труб, 

· водостоков, желобов, 

· прочих деталей и конструкций из оцинкованного металла. 

Грунт-эмаль по оцинковке значительно продлевает срок службы кровли из оцинкованного настила.

Способ применения
Краска по оцинковке Цикроль наносится на сухую, очищенную от масел, грязи и рыхлой ржавчины поверхность распылителем, кистью или валиком.
· При необходимости поверхность обработать спецобезжиривателем ОМ-01С.

· Для получения нужной рабочей вязкости эмаль можно разбавить растворителем: бутилацетат, этилацетат, ксилол, Р-Универсал.

· Температура нанесения краски от -10ºС до +30ºС (не рекомендуется наносить на разогретый солнцем металл).

· Поверхность металла должна иметь температуру на 3°С выше точки росы.

· Время высыхания до нанесения последующего слоя при температуре +20°С - 24 часа.

· Рекомендуемая толщина одного слоя 40-50 мкм по «сухому».
· Окончательный набор твердости достигается за 5-7 суток при температуре +20°С.

Расход
Расход грунт-эмали — 0,1-0,15кг на 1 кв.м. при толщине сухого покрытия 40-60мкм.

Цвет

Базовые цвета:
Белый
, Черный, ral 3009, ral 6032,  ral 7040, ral 8017.

Другие цвета: на заказ по договорённости.
Меры предосторожности
При проведении внутренних работ, а также после их окончания тщательно проветрить помещение.
Использовать индивидуальные средства защиты.
Хранение
Не нагревать. Беречь от огня. Состав хранить в прочно закрытой таре, предохраняя от действия тепла и прямых солнечных лучей. Гарантийный срок хранения — 12 месяцев со дня изготовления.
Тара
Тара 1кг, 3кг, 12,5кг, 25кг. Внимание! Этикетка оснащена защитными элементами от подделок.
Технические данные

	Основа материала
	акриловые смолы с целевыми добавками

	Массовая доля нелетучих веществ, %
	65-75

	Условная вязкость по В3-246 (сопло 4), сек, не менее
	60-110

	Время высыхания до степени 3 при t (20,0±0,5)°С, ч, не более
	4

	Укрывистость в пересчете на сухую пленку, г/кв.м, не более
	150

	Прочность пленки при ударе, см, не менее
	40

	Прочность пленки при изгибе, мм, не более
	3

	Степень перетира, мкм, не более
	50
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