Цинкомет

полиуретановая грунт-эмаль для оцинкованных крыш.

- повышенная адгезия к оцинкованному металлу

- отличная атмосферостойкость

- усиленная антикоррозионная защита

- защита в любых климатических условиях

- высокая износостойкость и механическая прочность

- отличные декоративные свойства

- полуглянцевая

- эластичная

- быстросохнущая

- УФ-стойкая

Цинкомет — двухкомпонентная полиуретановая защитно-декоративная грунт-эмаль для крыш по оцинковке, а также любых других оцинкованных металлических поверхностей.

Совмещает в себе антикоррозионный грунт и износостойкую эмаль.

Представляет собой суспензию коррозионно-стойких пигментов и наполнителей в растворе акриловых смол в смеси органических растворителей и активных ингибиторов коррозии, комплектуется алифатическим изоцианатным отвердителем.

Эмаль по оцинкованному металлу Цинкомет может наноситься на чистую или со следами коррозии поверхность без предварительного грунтования, имеет прекрасную адгезию к оцинкованной стали, а так же к цветным металлам.

Применение

Цинкомет предназначен для длительной антикоррозионной защиты крыш и навесов из оцинкованной стали, водостоков, желобов и т.п..

Рекомендуется для долговременной защиты любых оцинкованных металлических поверхностей эксплуатирующихся в условиях агрессивной промышленной атмосферы содержащей коррозионно-активные соединения, морском и тропическом климате.

Грунт-эмаль Цинкомет устойчива к длительному воздействию нефтепродуктов, масел, бензина, растворам кислот, щелочей, солей, УФ-излучения, а так же характеризуется высокой износостойкостью и механической прочностью в широком интервале температур.

Покрытие на основе двух слоев грунт-эмали сохраняет свои защитно-декоративные свойства, при условии соблюдения технологии нанесения, в условиях умеренного и холодного климата в течение 12 лет, в условиях тропического и морского климата 7 лет.

Способ применения

Компонент А тщательно перемешать строительным миксером или дрелью с насадкой (не менее 2 мин). Затем в компонент А добавить компонент Б (отвердитель). Отвердитель поставляется комплектно.

Полученную смесь перемешивать не менее 3 мин. до однородного состояния, уделив внимание участкам возле дна и стенок тары, после чего дать материалу отстоятся 10-15 минут и повторно перемешать. Фильтруют через капроновое сито или сетку 02-01 по ГОСТ 6613.

Наносить эмаль следует на сухую, очищенную от грязи, пыли, масел, старой отслоившейся краски и рыхлой ржавчины поверхность в соответствии с ГОСТ 9.4002.

При необходимости поверхность обработать спецобезжиривателем ОМ-01С.

Если потребуется, до рабочей вязкости разбавляют растворителями: Р-4, Р-5, Р-Универсал.

Грунт-эмаль Цинкомет наносят методом пневматического или безвоздушного распыления, кистью или валиком при температуре окружающей среды не ниже +5°С.

- Время высыхания каждого слоя до ст. 3 при температуре (20±2)°С – не более 2 часов.

- Повторное окрашивание допускается через 4 часа.

- Жизнеспособность грунт-эмали в смешанном состоянии при t (20±2)°С не менее 8 часов.

- Время высыхания до степени 3 при t (20±2)°С не более 2 ч, при t (60±2)°С не более 30 минут.

- Окончательная полимеризация покрытия проходит в течение 3-5 дней.

Расход

Расход в зависимости от цвета 80-110 г/м², при толщине одного слоя 25-35 мкм, рекомендуется 2 слоя.

Цвет

Базовые цвета: Белый, (RAL 3009) красно-коричневый, (RAL 7004), серый.

Меры предосторожности

При проведении внутренних работ, а также после их окончания, тщательно проветрить помещение. Использовать индивидуальные средства защиты.

Хранение

Не нагревать, беречь от огня. Состав хранить в прочно закрытой таре, предохраняя от действия тепла и прямых солнечных лучей.

Перед применением после хранения при отрицательных температурах грунт-эмаль выдерживают в течение 24 часов при t (20±2)°С.

Гарантийный срок хранения в заводской упаковке – 12 месяцев со дня изготовления.

Тара

Тара 6кг, 12кг, 20кг. Внимание! Этикетка оснащена защитными элементами от подделок.

Технические данные

| Состав | суспензия пигментов с целевыми добавками в растворе синтетической смолы |
| --- | --- |
| Внешний вид пленки | однородная полуглянцевая поверхность |
| Блеск пленки, % не менее | 30 |
| Массовая доля нелетучих веществ, % | 55-60 |
| Условная вязкость по В3-246 (сопло 4), сек, не менее | 40-100 |
| Время высыхания до степени 3 при t (20,0±0,5)°С, ч, не более | 2 |
| Прочность пленки при ударе, см, не менее | 20 |
| Прочность пленки при изгибе, мм, не более | 1 |
| Твердость по маятниковому прибору типа ТМЛ(А), усл.ед., не менее | 0.5 |
| Стойкость к статическому воздействию воды при (20,0±2)°С, ч, не менее | 72 |
| Стойкость пленки к статическому воздействию ГСМ, ч | 48 |
| Адгезия, балл, не более | 1 |
| ТУ | 2312-070-98310821-2016 |