Цельсит-аэрозоль

термостойкая аэрозольная краска

- простота и удобство нанесения

- термостойкость до +650°С

- атмосферостойкость и влагостойкость

- маслостойкость и бензостойкость

- матовая

Цельсит-аэрозоль — термостойкая аэрозольная краска, кремнийорганическая эмаль для чёрного металла.

Высококачественная антикоррозионная термостойкая эмаль для окраски металлических поверхностей, работающих при температурах до +650°C.

Краска предназначена для окраски металлических элементов трубопроводов и паропроводов, печей, деталей водонагревательного и котельного оборудования, компонентов выхлопной системы автомобилей, деталей двигателей и других металлических поверхностей, которые подвергаются воздействию температур от -60°С до +650°С. Легко наносится на труднодоступные места, имеет хорошую укрывистость и атмосферостойкость.

Применяется для наружных и внутренних работ.

Цвет

Базовые цвета: белый, черный, серебристый, красный.

Способ применения

При необходимости замасленную поверхность обработать спецобезжиривателем ОМ-01С.

Во избежание попадания следов аэрозоля рекомендуется защищать поверхности, не подлежащие окраске. Для достижения лучших результатов эмаль наносить при температуре окружающей среды не ниже +10ºС.

Перед использованием баллон энергично встряхнуть в течении 2-3 минут.

Запрещается окрашивать горячие поверхности или детали!

Обязательно охладите их до температуры окружающей среды во избежание воспламенения.

- Эмаль наносить с расстояния 25-30см на предварительно очищенную от ржавчины грязи, обезжиренную, сухую поверхность в 2-3 слоя с промежуточной сушкой 10-15 минут при температуре +20ºС.

- Время "сушки на отлип" не менее 10 минут при температуре +10ºС.

- Время полного высыхания — 2 часа при температуре +20ºС.

Для получения покрытия, обладающего масло- и бензостойкостью, необходимо произвести термозакалку окрашенного изделия, т.е. перед началом эксплуатации окрашенное изделие необходимо нагреть до температуры 250-300ºС и выдержать в течении 15-20 минут.

Внимание! По окончании работы (во избежание засорения головки распылителя) перевернуть баллон вверх дном и распылять до тех пор, пока не перестанет поступать состав.

Термостойкость плёнки эмали

Серебристый — 650±5ºС, чёрный — 600±5ºС, красный — 400±5ºС, белый — 400±5ºС.

Состав

Кремнийорганический лак, полиметилфенилсилоксаны, пигменты, наполнители, функциональные добавки, ксилол, бутанол, метилацетат, пропан, бутан.

Меры предосторожности

Огнеопасно! Содержимое под давлением! Беречь от попадания прямых солнечных лучей и нагревания выше +50°С. Не вскрывать и не сжигать после использования!

Не распылять вблизи источников огня и раскалённых предметов! Не курить во время пользования!

Беречь от детей! Не вдыхать испарения и брызги, избегать попадания на открытую кожу и в глаза!

Хранение

Хранить и использовать в хорошо проветриваемом месте, применять средства защиты кожи и органов дыхания. Избегать воздействия статического электричества. Использованный баллон утилизировать как бытовой отход.

Срок годности — 5 лет со дня изготовления.

Технические данные

| ТУ | 2388-030-53934955-12 |
| --- | --- |