Нержамет-Грунт аэрозоль

грунтовка аэрозольная для металла

- простота и удобство нанесения

- повышенная адгезия к металлам

- усиленные антикоррозионные свойства

- быстросохнущая

- матовый

Нержамет-Грунт аэрозоль — высококачественная алкидная грунтовка в аэрозольных баллончиках.

Аэрозольный грунт предназначен для подготовки к окраске металлических поверхностей. Обладает высокой адгезией, атмосферостойкостью и хорошей укрывистостью. Легко наносится на труднодоступные места, образует на окрашиваемой поверхности прочное покрытие.

Имеет высокую скорость высыхания, что позволяет наносить эмаль уже через 30 минут естественной сушки.

Цвет

Базовые цвета: Белый, чёрный, серый, красно-коричневый.

Применение

- Во избежание попадания следов аэрозоля рекомендуется защищать поверхности, не подлежащие окраске.

- Для достижения наилучших результатов грунт следует наносить при температуре окружающей среды не ниже +10°С.

- Перед использованием баллон энергично встряхивать в течение 2-3-х минут.

- Наносить на предварительно зачищенную и обезжиренную поверхность (обезжирить спецобезжиривателем ОМ-01С).

- Грунт наносится с расстояния 25-30см в 2 слоя с промежуточной сушкой 10–15 минут при температуре +20°С. Толщина покрытия: 10-15мкм на каждый слой.

- Время сушки «на отлип» при температуре +20°С — 30 минут. Время полного высыхания при температуре +20°С — 3 часа.

Применяется для наружных и внутренних работ.

Внимание! По окончании работы, во избежание засорения головки распылителя, рекомендуется перевернуть баллон вверх дном и распылять до тех пор, пока не перестанет поступать грунт.

Состав

Модифицированная алкидная смола, пигменты, наполнители, функциональные добавки, ксилол, метилацетат, пропан, бутан.

Меры предосторожности

Огнеопасно! Содержимое под давлением!

Беречь от попадания прямых солнечных лучей и нагревания выше 50°С.

Не вскрывать и не сжигать после использования!

Не распылять вблизи источников огня и раскалённых предметов!

Не курить во время пользования!

Беречь от детей!

Не вдыхать испарения и брызги, избегать попадания на открытую кожу и в глаза!

Тара

Тара - 1 баллончик — 520 мл.

Технические данные

| ТУ | 2388-028-53934955-2011 |
| --- | --- |