Цельсит-900

термостойкая кремнийорганическая эмаль для металла

- термостойкость до +900°С

- повышенная адгезия к металлам

- влагостойкость и солестойкость

- маслостойкость и бензостойкость

Цельсит-900 — однокомпонентная термостойкая эмаль для антикоррозионной окраски чёрного металла, работающего в условиях высокой влажности и подверженного температурному воздействию.

Представляет собой суспензию пигментов и растворителей в кремнийорганическом лаке с целевыми добавками.

Термостойкая эмаль Цельсит-900 предназначена для защитно-антикоррозионной окраски металлического оборудования, нефте-, газо-, паропроводов, промышленных и бытовых печей, а также для окраски выхлопных систем автомобилей, деталей двигателей, мангалов и других поверхностей, эксплуатируемых в условиях агрессивной атмосферы и температур от -60°С до +900°С.

Допускается нанесение на бетонные, асбоцементные, оштукатуренные, поверхности.

Термокраска Цельсит-900 обладает высокой влаго-, соле-, масло- и бензостойкостъю, а также хорошей паропроницаемостью.

Цвет: черный.

В другие цвета не колеруется.

Способ применения

Поверхность металла должна быть сухой, очищенной от грязи, пыли, масел, ржавчины, окалины, остатков старой краски ручным или механическим способом до «St3» или дробеструйным (пескоструйным) методом до степени «Sa2» - «Sa2,5» по международному стандарту ISO 8501-1.

Замасленные поверхности следует обезжирить спецобезжиривателем ОМ-01С.

Перед применением эмаль необходимо тщательно перемешать до полного исчезновения осадка. При необходимости разбавить до рабочей вязкости растворителем: сольвент, ксилол, Р-646, Р-4, Р-Универсал.

- Методы нанесения: пневматическое распыление, кисть, валик, окунание.

- Температурный режим нанесения: от -30°С до +40°С.

Термоэмаль Цельсит-900 наносят в 2-3 перекрёстных слоя с промежуточной сушкой между слоями до состояния «на отлип», с интервалом, при температуре (20±2)°С, - 1 час.

Работая при температуре окружающего воздуха ниже +3ºС, необходимо, чтобы температура самой эмали была не менее +15ºС.

Время полного высыхания при +20°С — 4 часа.

Термостойкость

При +700°С — 5 часов, кратковременно до +900°С.

Расход

Расход эмали 50-70 г/м², при толщине одного слоя 15-20мкм. Рекомендуется 2-3 слоя.

Меры предосторожности

Не работать вблизи открытых источников огня. При работе необходимо применять индивидуальные средства защиты, при постоянно работающей приточно-вытяжной вентиляции.

Хранение

Беречь от огня! Состав хранить в прочно закрытой таре, предохраняя от действия тепла, прямых солнечных лучей и влаги при температуре от -30°С до +30°С.

Гарантийный срок хранения в заводской упаковке — 12 месяцев со дня изготовления.

Тара

Тара 20кг. Внимание! Этикетка оснащена защитными элементами от подделок.

Технические данные

| Основа материала | кремнийорганическая смола |
| --- | --- |
| Внешний вид пленки | однородная матовая поверхность |
| Массовая доля нелетучих веществ, % | 45-55 |
| Условная вязкость по В3-246 (сопло 4), сек, не менее | 25 |
| Прочность пленки при ударе, см, не менее | 40 |
| Прочность пленки при изгибе, мм, не более | 1 |
| Стойкость к статическому воздействию воды при (20,0±2)°С, ч, не менее | 100 |
| Стойкость пленки к статическому воздействию ГСМ, ч | 72 |
| Адгезия, балл, не более | 1 |
| ТУ | 20.30.12-016-01524656-2018 |