Эспогерм-1

гибридный герметик для межпанельных швов и стыков

- эластичность

- высокая адгезия

- атмосферо- и химстойкость

- экологически чистый

Эспогерм-1 — однокомпонентный эластичный герметик на основе гибрида MS полимера и полиуретана, отверждается влагой воздуха.

Сочетает в себе лучшие свойства полиуретана и силикона.

Фасадный герметик Эспогерм-1 обладает отличной адгезией практически ко всем основаниям, не образует воздушных пузырей при нанесении. Герметик экологичен и безопасен при использовании: не содержит растворителей и изоционатов. Стоек к растворам щелочей и кислот, обычным растворителям, умеренным вибрационным нагрузкам, ремонтопригоден.

Применение

Герметик Эспогерм-1 применяется для герметизации межпанельных швов, стыков, щелей, трещин, в том числе при сопряжении разнородных материалов (бетон, кирпич, камень, металл, пластик, стекло, дерево, в любых сочетаниях).

Шовный герметик Эспогерм-1 имеет высокую прочностью сцепления к бетонным и кирпичным поверхностям, металлу, дереву, пластику, стеклу, полимерным покрытиям и другим материалам. Тиксотропный, не течёт в вертикальных швах.

После отверждения образует эластичный, резиноподобный материал с высокими деформационными и прочностными свойствами, устойчив к ультрафиолету, атмосферным воздействиям, может быть окрашен.

Сохраняет эластичность в широком интервале температур (от -60°С до +90°С) и практически не даёт усадки.

Подготовка поверхности

Тщательно очистить швы от пыли и грязи, остатков цементного раствора.

Для исключения сцепления герметика с жёстким основанием в стыковом зазоре следует использовать антиадгезионные прокладки из вспенённого полиэтилена.

Способ применения

Герметик Эспогерм-1 наносится вручную, методом шприцевания с помощью специальных пистолетов, или с помощью индустриального оборудования для нанесения герметиков.

Температурный диапазон нанесения от +1°С до +50°С. Время отверждения зависит от толщины нанесённого слоя герметика (скорость отверждения составляет примерно 2 мм/сут.), поверхностный слой высыхает до отлипа в течение 15-20 минут при +20°С.

После применения инструменты очистить ацетоном или уайт-спиритом. В отверждённом состоянии герметик удаляется механическим путём.

Расход

При глубине шва 3-5мм и ширине 4-5см расход герметика составляет 350г. на 1 погонный метр стыка.

Меры предосторожности

При работе пользоваться индивидуальными средствами защиты. Избегать постоянного контакта с кожей.

Хранение

Хранить в сухих складских помещениях при температуре не более +30°С.

Гарантийный срок хранения в невскрытой заводской упаковке — 6 месяцев с даты изготовления.

Тара

Поставляется в «колбасках» по 600 мл.

Технические данные

| Основа материала | однокомпонентный полиуретан |
| --- | --- |
| Внешний вид | однородная масса |
| Время образования поверхностной пленки, мин, в пределах | 15-40 |
| Скорость отверждения, мм/сутки, не менее | 2,0 |
| Твердость по Шору А, усл. ед. | 45±5 |
| Жизнеспособность, ч, не менее | 4 |
| Условная прочность в момент разрыва МПа (кгс/кв.см), не менее | 0,2 (2,0) |
| Сопротивление текучести, мм, не более | 2,0 |
| Относительное удлинение при разрыве, %, не менее | 150 |
| Плотность, г/см3 | 1.5 |
| ТУ | 20.30.22-006-01524656-2017 |