Гермотекс —

полиуретановый герметик для деформационных швов бетонных полов

- великолепная эластичность

- отличная адгезия

- термостойкость в интервале t от -50ºС до +70ºС

- высокая маслобензостойкость и водостойкость

Гермотекс — двухкомпонентный полиуретановый эластичный герметик, предназначенный для деформационных швов бетонных оснований.

«Гермотекс» - обладает высокой прочностью крепления к бетонным, кирпичным, стеклянным, резиновым, деревянным, а также и металлическим поверхностям, тем самым обеспечивает долговечность строительных конструкций и позволяет экономить на повторных ремонтах.

Обладая великолепной эластичностью, полиуретановый герметик швов «Гермотекс» - лучше других уплотнительных материалов противостоит истиранию, проколу, разрыву, т.е. удовлетворяет важнейшим требованиям к герметизирующим материалам для полов. Герметик обладает отличной адгезией (сцеплением) абсолютно ко всем строительным поверхностям.

Эластичные свойства полиуретановой системы позволяют использовать шовный герметик не только в строительстве, но и там, где необходима герметизация на гибких соединениях.

Цвет: Серый. Возможна колеровка в другой цвет от 700 кг.

Расход: При глубине шва 5 мм и ширине 10 мм расход герметика составляет 80 г. на 1 погонный метр шва.

Применение

- для герметизации и заделки трещин и швов бетонных полов и плит,

- для герметизации стыков, подверженных вибрации и деформации,

- для ремонта швов и трещин дорожных покрытий,

- для устройства деформационных швов мостовых сооружений.

Способ применения

Предварительно шов необходимо отчистить от грязи и различного рода масел. Заполнять шов необходимо при температуре наружного воздуха и обрабатываемой поверхности от -5°С до +30°С.

Пористые цементно-песчаные основания рекомендуется предварительно загрунтовать полиуретановой грунтовкой ПС-Грунт. Затем перемешать пасту (компонент А - 11кг) с отвердителем (компонент Б - 2кг) с помощью низкооборотистой дрели до получения однородной массы в течение 3 мин. Полученной композицией заполнить шов с помощью шприца (пистолет закрытого типа) или путем залива в швы толщиной от 1-10 мм. При глубине шва более 10 мм целесообразно использовать для подложки резиновый шнур или другой уплотнитель.

В ТЕЧЕНИИ ПЕРВЫХ СУТОК СЛЕДУЕТ БЕРЕЧЬ НАНЕСЕННЫЙ ГЕРМЕТИК ОТ ВЛАГИ!

- При необходимости, 2-ой слой наносится, через 6 часов после нанесения первого, но не более, чем через сутки.

- Проведение работ по заполнению шва, следует осуществлять при температуре воздуха от -             5˚С до +30˚С. и относительной влажностью воздуха – не выше 80 %

- Жизнеспособность герметика 60 минут при температуре +20ºС.

- Время высыхания до степени 3 при t (20,0±0,5)°С, ч, не более - 8 часов.

- Время полного набора прочности — от 5 до 7 суток.

- Температура эксплуатации от -50ºС до +70ºС.

- Герметик поставляется в таре с заранее рассчитанной массой пасты и отвердителя.

Внимание! Использование материала в количестве, отличном от стандартной упаковки, недопустимо, так как это может привести к нарушению пропорций и ухудшению свойств материала.

Меры предосторожности

При проведении внутренних работ, а также после их окончания тщательно проветрить помещение. Использовать индивидуальные средства защиты.

Хранение

Не нагревать, беречь от огня.

Состав хранить в прочно закрытой таре, предохраняя от действия тепла и прямых солнечных лучей.

Перед применением после транспортировки при отрицательных температурах состав выдерживают в течение 24 часов при t(20±2)°С.

Гарантийный срок хранения — 6 месяцев со дня изготовления.

Тара

Тара 13кг.

Внимание! Этикетка оснащена защитными элементами от подделок.

Технические данные

| Основа материала | полиуретан с наполнителями и целевыми добавками |
| --- | --- |
| Внешний вид пленки | однородная полуглянцевая поверхность |
| Массовая доля нелетучих веществ, % | 90 |
| Условная вязкость по В3-246 (сопло 4), сек, не менее | 70-100 |
| Время высыхания до степени 3 при t (20,0±0,5)°С, ч, не более | 8 |
| Прочность пленки при растяжении, МПа | 10 |
| Цвет | серый |
| ТУ | 20.30.22-006-01524656-2017 |
| Относительное удлинение при разрыве, ГОСТ 21751, не менее | 100 |
| Адгезионная прочность, Мпа, не менее | 2.5 |
| Максимальная крупность наполнителя, мкм, не более | 20 |
| Окончательный набор прочности при t (20,0±0,5)°С, суток, не более | 7 |
| Рабочий интервал температур после набора прочности | от -50 до +70°С |
| Время использования смеси, при +20°С, не менее | 60 |